ICS 01.120

团     体     标     准

T/CHCA xxx—2024

P 00

钢筋混凝土沉管全断面节段预制施工技术规程Technical Standard for Full Section Prefabrication of

Integral Reinforced Concrete Immersed Tube

征求意见稿

20xx - xx - xx发布

20xx - xx - xx实施

xxxx出版社  出版

团体标准

钢筋混凝土沉管全断面节段预制施工

技术规程

Technical Standard for Full Section Prefabrication of

Integral Reinforced Concrete Immersed Tube

T/CHCA 006—2024

| 主编单位： | 中交第二航务工程局有限公司 |
| --- | --- |
| 批准部门： | 中国公路建设行业协会 |
| 实施日期： | 202x年xx月xx日 |

xxxx出版

前  言

本标准按照《公路工程行业标准编写导则》（JTG 1003—2023）给出的规则起草。

本标准编制过程中，编写组开展了大量调查研究工作，认真总结实践经验；参考、借鉴了国家标准和行业标准的相关规定。在初稿编写完成后，广泛征求了有关单位和专家的意见，并经过反复讨论、修改，完成本标准。

本标准共分8章、1个附录。主要内容包括：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 施工准备；5 钢筋工程与预留预埋件；6 自行走台车及模板系统；7 混凝土工程；8 施工安全；附录说明。

本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

请各有关单位在执行过程中，将发现的问题和意见，函告本规范日常管理组，联系人：李育才（地址：湖北省武汉市东西湖区金银湖路11号，邮编：430040，电话：027-83920908，电子邮箱93344725@qq.com），以便下次修订时参考。

主编单位:	中交第二航务工程局有限公司

主编:	冯先导

主要参编人员:	王勇、仇正中、王聪、林红星、赵东梁、韩鹏鹏、陈迪郁、李涛、        陈飞翔、朱志刚

主审:	张劲泉

参与审查人员:	陈济丁  伍 军  韩振勇  张立青

目  次

1  总  则	1

2  术语	2

3  基本规定	4

4  施工准备	6

4.1  一般规定	6

4.2  技术准备	6

4.3  设备设施准备	6

4.4  测量准备	7

5  钢筋工程与预留预埋件	9

5.1  一般规定	9

5.2  钢筋下料	9

5.3  钢筋绑扎	10

5.4  预留预埋件	11

6  自行走台车及模板系统	13

6.1  一般规定	13

6.2  台车系统的设计	13

6.3  台车系统的制作与安装	15

6.4  台车系统的应用	16

6.5  体系转换	16

6.6  台车系统的监测监控	17

7  混凝土工程	18

7.1  混凝土制备	18

7.2  混凝土温控标准及措施	19

7.3  混凝土浇筑	19

7.4 大体积混凝土控裂	21

7.5  监测监控	22

8  施工安全与质量控制	24

8.1  施工安全	24

8.2  质量控制	24

附录说明	25

1  总则

1.0.1  为更好的推动钢筋混凝土沉管移动工厂法整体式全断面预制技术的应用，规范移动工厂法沉管全断面预制技术，做到技术先进、安全适用、经济合理，并确保工程建设质量和安全，特制定本规程。

1.0.2  本规程适用于整体式钢筋混凝土沉管法隧道的预制施工，特别适用于内河沉管隧道干坞内沉管预制。

1.0.3  移动工厂法沉管全断面预制技术，是指利用自行走台车系统顺序进行钢筋绑扎、混凝土浇筑及养护的流水化施工技术，旨在解决传统工艺预制周期长、渗水风险高、控裂难度大的难题。

1.0.4  移动工厂法全断面预制技术除应执行本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定以及遵循工程所在地的相关法律法规。本规程使用过程中，若与相关施工标准有冲突的地方，应与标准主管、主编单位联系予以澄清。

1.0.5  本规程使用过程中，尚应符合国家或地方关于危险性较大工程的相关规定，若存在冲突的地方，应与标准主管、主编单位联系予以澄清。

# 2  术语

2.0.1  沉管法隧道 Immersed tunnel

在水域中主要由若干预制完成的基本结构单元，将其通过浮运、沉放、水下对接形成的隧道，又称沉管隧道、沉埋管段法隧道。

2.0.2  管节 Element

一次或分次预制完成，可实施浮运、沉放、水下对接组成沉管结构的基本单元。

2.0.3  节段 Segment

一次或分次预制完成，在陆上通过接头连接组成沉管管节的基本单元，相邻节段纵向钢筋连通，组成的管节称整体式管节。反之，一般称节段式管节。

2.0.4  管节接头 Element joint

管节与管节、管节与衔接段之间的连接结构。

2.0.5  节段接头 Segment joint

节段与节段之间的连接结构。

2.0.6  干坞 Dry dock

用于管节预制的场地，可兼用于脑装、起浮、系泊，通常为固定于坞，特殊情况下利用大型半潜驳船作为管节预制、腼装的场地则称为移动干坞。

2.0.7  移动工厂法 Mobile plant method

依托自行走台车系统，实现管节节段顺序浇筑的工艺。

2.0.8  钢筋台车 Rebar trolley

用于支撑顶板钢筋绑扎的作业平台

2.0.9  端钢壳 Steel shell of the terminal surface

管节端头用于GINA止水带和OMEGA止水带安装或对接的钢构件。

2.0.10  模板台车 Formwork trolley

用于混凝土浇筑的模板系统。

2.0.11  体系转换 System transformation

顶板钢筋由钢筋台车支撑转换为模板台车支撑的过程。

2.0.12  大体积混凝土 Mass concrete

混凝土结构物实体最小尺寸不小于1m的他体量混凝土，或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。

2.0.13  浇筑间隔 Pouring interval

管节相邻节段浇筑混凝土的时间间隔。

2.0.14  抗裂安全系数 Safety factor of crack-resistance

表示混凝土结构抗裂能力与产生混凝土裂缝的破坏力之比。

# 3  基本规定

3.0.1  沉管预制应综合考虑自然条件、施工场地条件、管节类型、抗渗要求等因素，以资源节约、安全高效和技术先进为原则进行多方案的技术经济比选，满足施工方案的先进性、合理性和经济性要求。

3.0.2  考虑沉管自身结构、模板台车安全使用等要求，应明确沉管预制场地的要求，包括地基处理、地基承载力、台座平整度等要求。

3.0.3  管节预制应分段施工，分段长度应根据管节的类型、几何尺寸、受力性能、浇筑方式、气候特征等因素确定，节段长度宜为15m-25m。

3.0.4  管节预制宜建立专业混凝土搅拌站，施工前应进行混凝土配合比试验，以确定其强度、重度、坍落度、防渗、抗裂等指标，并满足耐久性相关要求。

3.0.5  施工过程中应加强施工测量、监测工作，实施信息化施工，必要时应开展管节大比尺或足尺模型试验等工艺性试验。

3.0.6  所用钢材、混凝土、橡胶制品等原材料、成品、半成品的品种、规格、性能等应符合设计要求及相关现行标准规定。

3.0.7  管节预制施工前应进行混凝土配合比试验，以确定其强度、重度、坍落度、防渗、抗裂等指标，并满足耐久性相关要求。

3.0.8  应建立健全施工技术、质量、安全生产、健康环境管理体系，制订各项施工管理制度，并贯彻执行。

3.0.9  应组织有关技术管理人员深入现场调查，掌握现场情况，核对设计文件，做好充分的施工准备工作。

3.0.10  沉管预制应遵守《沉管法隧道施工与质量验收规范》（GB 51201-2016），并应根据技术特点和条件编制专项施工技术方案；沉管预制施工前，应进行安全与技术交底。

3.0.11  沉管预制施工应采取必要的环境保护措施。

# 4  施工准备

## 4.1  一般规定

4.1.1  工程开工前应收集下列基础资料，并应进行分析：

1 工程区域气象分析报告，包括气温、湿度、降水、雾况、风向、风速等；

2 工程坐标系统联测与测量控制网布设报告；

3 经过审批的施工图设计文件和技术交底文件。

4.1.2  沉管隧道施工应建立工程测量、工程信息监控控制系统，实施信息化施工。

4.1.3  隧道施工前应完成并复核下列内容：

1 满足工程精度要求的测量控制系统；

2 沉管隧道设计几何尺寸（平、纵、横）；

3 相应管节的混凝土配合比。

## 4.2  技术准备

4.2.1  施工前应完成设计交底、图纸会审等工作。

4.2.2  应编制专项施工技术方案，并进行方案交底。

4.2.3  应对专用设备、特种设备进行专项设计、制造、技改、调试、验收及人员培训。

4.2.4  应根据工程特点和具体要求，建立满足工程精度要求的测量控制系统。

4.2.5  应建立沉管预制过程中的动态测量控制系统。

## 4.3  设备设施准备

4.3.1  预制所需设备设施（如塔吊、龙门吊等）布置，应满足管节预制的功能要求，并考虑与舾装件安装相匹配。

4.3.2  坞门应布局合理，应与管节出坞工艺相适应，施工及验收应接相关规范执行。

4.3.3  绞车（缆桩）布局应与管节起浮、绞拖、系泊相适应。

## 4.4  测量准备

4.4.1  沉管预制施工前应根据其结构形式及精度要求等编制施工测量方案，选定测量控制等级，确定测量方法。

4.4.2  对测量控制点，应编号绘于施工总平面图上，并应采取有效措施妥善保护，定期进行复测。

4.4.3  测量桩点必须稳定可靠，且通视良好。水准点应设在不易损坏处，并应妥善保护。测量仪器、工具在使用前应做检测，仪器和和工具的技术状态应符合使用要求。当使用光电测距仪时，应按其使用规定进行操作。

4.4.4  沉管预制的施工测量除应符合本规程的规定外，尚应符合《沉管法隧道施工与质量验收规范》（GB 51201-2016）等国家现行有关标准的规定。

## 4.5  材料准备

4.5.1  原材料、半成品和成品的质量应符合国家现行有关标准的规定。

4.5.2  管节制作所使用材料、制品等的品种、规格和材质应满足设计要求。

4.5.3  管节制作的钢筋、混凝土和模板应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。

4.5.4  管节防水施工应符合现行国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB50208的有关规定及设计要求。

4.5.5  管节制作时预留的金属构件及预埋件施工应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的有关规定。

4.5.6  施工缝中埋式止水带、密封胶、遇水膨胀条等材料的尺寸、规格、性能指标，应符合设计及相关规范要求。

4.5.7  管节外防水材料的性能指标应符合设计要求和国家现行相关标准的规定；喷涂型防水涂料及配套使用的底涂料、涂料修补材料、层间处理剂的施工要求、性能指标应符合国家现行相关标准的规定。

4.5.8  钢筋及钢结构材料准备：

1 进入现场的钢筋应附出厂合格证和试验报告单，并应按国家现行相关规定进行力学性能和重量偏差检验，检验结果必须符合现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）的规定；

2 钢筋机械连接接头应提交有效的型式检验报告，以及连接件产品合格证、接头加工安装要求等相关技术文件；

3 钢绞线的质量要求、检验规则及试验方法等均应符合现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》（GB/T 5224）的有关规定；

4 钢绞线锚具和夹具应具有可靠的锚固性能、足够的承载能力和良好的适用性，检验规则及试验方法等应符合现行国家标准《预应力筋锚具、夹具和连接器》（GB/T 14370）的有关规定。锚具应设置压浆孔或排气孔，压浆孔的截面面积应保证浆体的畅通；

5 模板、钢支撑、钢管桩等钢结构的材料必须符合设计及相关规范要求；各类预埋件的防腐措施应符合设计及相关规范要求；

6 钢端壳、端封门、防水底钢板、管节顶部人孔、钢剪力键等预留预埋件的防腐材料应符合设计要求和国家现行相关标准的规定。

4.5.9  混凝土材料准备：

1 混凝土原材料应具有稳定性，水泥、砂石、粉煤灰、矿粉及添加剂等材料均应符合设计要求和国家现行标准规定。

2 水泥进场后应对其品种、级别、包装、出厂日期进行检查，并对其强度、安定性及其它必要性能进行复检，其质量须符合现行国家相关规定要求。

3 管节采用自防水混凝土，混凝土抗渗等级不小于P8。试配混凝土抗渗等级应比设计要求提高0.2MPa。

# 5  钢筋工程与预留预埋件

## 5.1  一般规定

5.1.1  钢筋施工可以采用现场绑扎或钢筋部品等方式，应综合考虑自然条件、施工场地条件、施工设备等因素，以资源节约、安全高效和技术先进为原则进行技术经济比选，满足施工方案的先进性、合理性和经济性要求。

5.1.2  进入现场的钢筋应附出厂合格证和试验报告单，并应按国家现行相关规定进行力学性能和重量偏差检验，检验结果必须符合相关标准的要求。

5.1.3  钢筋宜在专用场地集中加工，成型后运至现场安装，钢筋运输、储存过程应分类，不得锈蚀和污染，标识应保留。

5.1.4  钢筋保护层厚度必须满足设计要求。

5.1.5  钢筋机械连接的接头、螺纹应采取保护措施。

5.1.6  在浇筑混凝土前，应进行钢筋隐蔽工程验收。

## 5.2  钢筋下料

5.2.1  钢筋加工应在钢筋加工厂内进行，钢筋加工厂应满足以下规定：

1 钢筋加工场地应按功能分区，各区之间的物流遵循机动、灵活的原则；

2 钢筋加工设备宜采用高精度、高效生产设备，并按照各功能区共用原则布置；

3 原材料、半成品堆放区宜各配置吊装设备；

4 根据设计图纸不同结构部位钢筋的分布，分区布置现场原材料堆放区域。

5.2.2  钢筋下料单应综合考虑受力特点、节段长度、原材料长度等因素，环向主筋接头应设置在弯矩、剪力较小的位置。

5.2.3  钢筋根据设计要求宜采用定制长度，钢筋长度应考虑生产的偏差。

5.2.4  采购数量较多、直径大的钢筋时，宜采用定制长度方法，钢筋长度应考虑生产的偏差。

5.2.5  钢筋接头形式应根据钢筋规格、类型、技术要求及场地设置等因素综合确定。

5.2.6  套筒连接的钢筋下料长度应考虑加工及绑扎过程中可能出现的弯曲机定位偏差。大批量施工前，宜进行工艺试验。

5.2.7  需要机械连接的钢筋须进行锯切生产流程操作，且满足相关的钢筋机械连接技术规程。

5.2.8  筋下料应预先考虑预留的人孔或振捣孔的尺寸，提前预留机械连接接头，方便预留孔洞的钢筋连接。

5.2.9  钢筋宜在专用钢筋加工厂房集中加工，成型后运至现场安装，钢筋运输、存储过程应分类，不得锈蚀和污染。

5.2.10  钢筋的连接宜采用机械连接，钢筋机械接头的加工、安装、检验与验收应满足现行标准《钢筋机械连接技术规程》（JGJ 107）的规定。

5.2.11  钢筋下料、弯曲及加工应满足钢筋下料、弯曲及加工满足《公路桥涵施工技术规范》及《钢筋机械连接技术规程》等技术规范的规定。

## 5.3  钢筋绑扎

5.3.1  钢筋绑扎前应清点数量、类型、型号、直径，清理结构内杂物，调直施工缝部位的钢筋，检查结构位置、高程和模板支立情况，满足控制要求后方可进行绑扎。

5.3.2  钢筋绑扎必须牢固稳定，不得变形松散和开焊，施工缝处主筋和分布筋不得触及止水带。

5.3.3  钢筋笼内宜设置劲性骨架，劲性骨架宜采用角钢制作。

5.3.4  节段接头应预留一定宽度，方便端模安装与拆除、施工缝凿毛与清理等，预留宽度宜为2m。

5.3.4  钢筋连接宜采用机械连接；绑扎连接时，钢筋的级别、直径、根数必须满足设计要求。

5.3.5  受力钢筋同一截面的接头数量、搭接长度、同一钢筋接头间距和焊接、机械接头的质量应符合设计要求。

5.3.6  管节横向主筋接头不得设置在框架节点范围附近，管节顶、底板内侧横向主筋接头不应设于跨中，而外侧横向主筋接头应设于跨中附近。

5.3.7  受力钢筋的机械接头应相互错开，位于同一连接区段内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不宜大于50%。

5.3.8  钢筋笼直径或边长小于30cm的预留孔洞处截断钢筋应在四周采用等直径钢筋按井字型进行补强，每侧补强钢筋的面积不小于该方向截断钢筋面积的一半，补强钢筋伸过开孔边缘的锚固长度应满足现行标准《混凝土结构设计规范》（GB50010）的规定。

5.3.9  钢筋笼内应设置厚度正确的保护层垫块，保护层垫块宜采用与沉管同配比混凝土制作。

## 5.4  预留预埋件

5.4.1  管节预制应根据设计和水上施工特点，安装必要的金属构件及预埋件，且金属构件及预埋件应满足防腐要求。

5.4.2  各种预埋件和预留孔洞应分类、编号、标识，施工前宜采用三维可视化（BIM）软件进行碰撞模拟分析；预埋件、预留孔洞位置以中心线及实测标高进行控制，中心位置及标高应符合设计规定。

5.4.3  各类预埋件的防腐措施应符合设计要求，并应进行耐久性控制和对螺栓、螺牙和螺孔的保护。

5.4.4  端钢壳可分阶段进行安装，先进行本体安装，完成混凝土结构后再进行面板安装；钢端壳型钢应采取可靠的支撑体系。

5.4.5  测量塔、人孔、导向装置、拉合装置安装前，应对预埋件及其安装位置进行定位标定，安装轴线允许偏差为±5mm，高程允许偏差为0mm～-5mm。

5.4.6  施工缝止水带和防水材料的尺寸、规格、性能指标、埋设位置应符合设计要求。

5.4.7  中埋式止水带、密封胶、遇水膨胀条等的安装施工应符合国家现行相关标准的规定。

5.4.8  当管节底板采用防水钢板时，其厚度及焊缝等级应符合设计要求，施工过程中应采取防止钢板变形的措施，允许变形量不应大于20mm。

5.4.9  预埋件应在钢筋绑扎期间进行初步定位，在模板安装或混凝土浇筑前进行精定位。

5.4.10  预埋件安装后应对其外露构件涂抹防锈油脂，并采用防水塑料布包裹，以防管节混凝土浇筑时对其损伤、锈蚀。

# 6  自行走台车及模板系统

## 6.1  一般规定

6.1.1  为实现节段顺序浇筑，台车系统宜具备自行走功能；模板设计应满足管节结构几何尺寸要求。

6.1.2  模板和支架的强度、刚度、稳定性应满足钢筋混凝土结构及施工的各项荷载要求，模板安装精度应满足管节预制要求。

6.1.3  管节侧墙的内外侧模板及其支撑系统应为相对独立的支模系统，外墙模板不宜采用通长对拉螺栓固定。

6.1.4  模板及支撑的材料与结构必须符合施工技术方案和模板设计的要求，模板及支撑安装必须稳固、可靠。

6.1.5  在浇筑混凝土前，应对模板工程进行验收。

6.1.6  模板拆除时管节混凝土强度应满足设计要求。

6.1.7  管节预制的非承重侧模板应在混凝土强度能保证结构棱角不损坏时方可拆除，且混凝土拆模时的强度不得低于2.5MPa，当承重底模板拆除时，应根据混凝土的强度及结构受力按顺序进行拆除。

6.1.8  模板拆除后应及时清理、维修，按编号分类保管，模板面层应涂刷隔离剂。

6.1.9  模板工程应制定专项施工技术方案，必要时应按有关规定进行技术论证。

## 6.2  台车系统的设计

6.2.1  台车系统主要包括模板台车和顶板钢筋台车，且宜配置全断面、全液压控制系统的模板系统。

6.2.2  台车结构应有足够的稳定性、刚度和强度。

6.2.3  管节模板体系应根据其结构形式确定，宜采用模块化移动式支架模板体系。

1 内模台车宜采用步履支撑自行走模板台车系统；

2 外模台车宜采用轨道式模板台车系统。

6.2.4  基于全断面一次浇筑，钢筋台车宜采用装配式设计；外模台车设计应考虑抗浮验算；浇筑顶板时，内模台车下倒角支撑于底板混凝土处，此时此处的混凝土宜考虑一定的支撑作用，应根据沉管高度、浇筑时间、缓凝时间等因素适当取值。

6.2.5  模板应根据安装、使用和拆除工况进行设计，并应满足承载力、刚度和整体稳固性要求。

6.2.6  模板系统应能控制管段形状和尺寸的准确性，便于钢筋骨架成型、凝土浇筑等要求。

6.2.7  全液压模板台车迎水结构不宜设置对拉杆，腔内墙体可设对拉杆。

6.2.8  端模设计可分为钢端壳端模及节段接头端模两类。为了保证端模的整体线形满足断面预埋件安装精度，应在混凝土浇注过程中全程动态监控模板位移变形情况，发现有变形现象，立即调整，确保满足端面整体平整度的要求。

6.2.9  台车系统应进行施工图设计，且经批准后方可用于施工。施工图设计应包括下列内容：

1 工程概况和工程结构简图；

2 结构设计的依据和设计计算书；

3 总装图和细部构造图；

4 制作、安装的质量及精度要求；

5 安装、拆除时的安全技术措施及注意事项；

6 材料的性能质量要求及材料数量表；

7 设计说明书和使用说明书。

## 6.3  台车系统的制作与安装

6.3.1  模板所用材料的技术指标应符合设计要求。进场时应抽样检验模板材料的外观、规格和尺寸。

6.3.2  模板的结构与支撑材料必须符合施工技术方案和模板设计的要求。

6.3.3  模板安装时应确保各部件之间的连接（螺栓连接、焊接等）满足设计要求。

6.3.4  模板的安装应符合下列规定：

1 模板应按设计要求准确就位，且不宜与脚手架连接；

2 安装侧模板时，支撑应牢固，应防止模板在浇筑混凝土时产生移位；

3 模板在安装过程中，必须设置防倾覆的临时固定设施；

4 模板安装完成后，其尺寸、平面位置和顶部高程等应符合设计要求，节点联系应牢固；

5 梁、板等结构的底模板宜根据需要设置预拱度；

6 固定在模板上的预埋件和预留孔洞均不得遗漏，安装应牢固，位置应准确。

6.3.5  模板制作、安装的允许偏差值除应满足沉管尺寸设计偏差要求外，还应符合表6.3-1的规定：

表6.3-1  沉管模板制作及安装允许偏差

| 序号 | 检测项目 | 规定值或允许偏差（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 节段侧模板 | 节段内模板 | 节段端头模板 |
| 1 | 模板标高 | ±5 | ±5 | ±5 |
| 2 | 模板长度 | ±20 | ±20 | -20，+5 |
| 3 | 模板宽度 | -20，+5 | ±10 | -10，0 |
| 4 | 模板高度 | -20，+5 | 0，+10 | -10，0 |
| 5 | 轴线偏位 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | 模板垂直度 | 8 | 6 | / |
| 7 | 模板接缝表面错台 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 模板表面平整度 | 5 | 5 | 5 |

## 6.4  台车系统的应用

6.4.1  混凝土浇筑时应确保液压系统不受模板侧力。

6.4.2  混凝土浇筑过程中，台车支腿液压油缸不能长时间受力，应采用机械方式锁定，防止液压油缸泄压发生侧翻。

6.4.3  台车系统采用液压支腿自行走机构时，应提前规划支腿在钢筋笼内行走过程中临时支撑的位置，并提前预留空间。

6.4.4  混凝土浇筑前应对模板进行全面检查，应确保模板各支撑关节牢固。

6.4.5  在混凝土浇筑过程中，应安排专人监测模板，发现异常情况应及时进行处理。

6.4.6  模板拆除前，应确保相应位置混凝土达到设计拆模强度。设计无规定时，应满足现行标准《混凝土结构施工规范》（GB50666）的规定。

6.4.7  模板系统应进行定期保养，确保模板的各部件及各部件之间的连接处于良好的状态。

6.4.8  模板拆除后，应对模板面板进行清理，并在下一次浇筑前涂刷上脱模剂。

## 6.5  体系转换

6.5.1  体系转换应依托外模顶层桁架或龙门吊，设计专用的吊架；吊架应满足强度、刚度、变形等要求。

6.5.2  吊架与顶板钢筋笼之间的连接，可采用花篮螺栓和钢丝绳。

6.5.3  钢丝绳顶板钢筋笼连接点应位于劲性骨架处，并穿过底层主筋。

6.5.4  顶板钢筋笼底部纵横向主筋交接位置应点焊，并在劲性骨架与钢筋接触位置进行焊接，使整个钢筋笼连成一个整体，增大整体刚度，减少体系转换过程中钢筋笼的变形量。

6.5.5  钢筋笼底部主筋宜预抬高2-3cm，抵消钢筋笼的变形。

6.5.6  体系转换过程中，应安排专人检查葫芦、花篮螺栓、吊架、钢筋笼以及外模桁架是否发生变形或损坏。

## 6.6  台车系统的监测监控

6.6.1  管节预制模板中的底板、跨中、顶点、端头等关键的部位，应设置变形、位移、沉降等观测点，混凝土浇筑过程中宜实时观测。一旦发现观测值超标，应采取降低浇筑速度、变换振捣方法、暂停浇筑等必要的措施。

6.6.2  台车控制系统主要由主控系统、台车控制系统和云端监控系统组成：

1 主控系统采集沉管预制现场数据集中管理，将各类信息整合分类，直观的显示于主控室中的集中显示屏上，主控电脑监控台车控制系统关键位置数据，控制现场台车动作；

2 台车控制系统接收主控指令控制台车各执行元件动作，同时采集台车数据上传至主控，也可以调至手动模式，在现场HMI上控制调整；

3 云端监控系统可以通过微信小程序在远端查看现场信息，方便远程掌控现场进度。

6.6.3  台车系统宜设置集中控制室，其内部应设有主控电脑，操作人员可在主控电脑上查看和控制现场台车，通过后台管理软件，管理云服务器信息数据。同时配备集中显示屏，查看现场设备状态和台车作业施工进度。

# 7  混凝土工程

## 7.1  混凝土制备

7.1.1  混凝土原材料应具有稳定性，砂石、水泥、粉煤灰、矿粉及添加剂等材料均应符合设计要求和国家现行标准规定。

7.1.2  水泥宜选用水化热较小的硅酸盐水泥，或通过混凝土性能试验，进行合理选择。水泥进场后应对其品种、级别、包装、出厂日期进行检查，并对其强度、安定性及其它必要性能进行复检，其质量须符合现行国家相关规定要求。

7.1.3  管节混凝土配合比应专门设计并经验证，并应满足强度、重度、抗裂性、抗渗性、耐久性等设计要求，胶凝材料的选用必须经试验确定。

7.1.4  管节预制前应进行混凝土配合比试验，根据不同水泥用量、水胶比、粗细集料与外掺剂含量，测定混凝土重度、强度、初凝、终凝时间等性能指标，确定其最佳配合比，为编制结构混凝土施工方案提供技术参数。

7.1.5  配合比设计应符合以下规定：

1 管节混凝土配合比设计时应在满足强度和耐久性要求的条件下，尽可能提高混凝土体积稳定性指标；

2 在满足混凝土强度、工作性、耐久性要求的前提下，应最大限度减少胶凝材料单位发热量和胶凝材料用量，提高混凝土体积稳定性；

3 降低胶凝材料单位发热量时，尽可能降低硅酸盐水泥用量，使用大掺量符合条件的粉煤灰、矿粉等矿物掺合料；

4 宜通过使用级配、粒形良好的集料来降低混凝土中浆体比率、提高混凝土的体积稳定性；

5 配合比应保证混凝土工作性能、力学性能、耐久性能、抗裂性能均衡发展；

6 通过掺入与胶凝材料匹配的优质高效缓凝型减水剂来降低混凝土升温速率及混凝土中的拌和水量，通过适量引气来提高混凝土施工性能及体积稳定性。

7.1.6  混凝土容重对管节能否起浮、干舷高度、压载水系统等影响较大，应根据设计要求与试验控制混凝土容重，混凝土容重偏差值宜控制在-0.2kN/m3～+0.2kN/m3。

7.1.7  管节混凝土可通过调整配合比、掺加外加剂或掺合料等措施配置而戚，试配混凝土抗渗等级应比设计要求提高0.2MPa。

## 7.2  混凝土温控标准及措施

7.2.1  管节浇筑时应控制混凝土入模温度、内部最高温度及内外温差。混凝土入模温度不应低于5℃，不应大于28℃，内部最高温度不应大于70℃，内表温差不大于25℃，混凝土表面与大气温差不大于15℃。

7.2.2  养护过程中混凝土的中心温度与表面温度的温差不应大于25℃，混凝土表面温度与大气温度的温差不应大于2.0℃，混凝土中心温度降温梯度不应大于3℃/d。

7.2.3 根据预制沉管的温控标准，水泥、粉煤灰、矿粉、骨料等原材料的温度控制推荐指标和措施可参照下表规定：

表7.2-1 原材料推荐温度控制标准和措施

| 材料 | 温度控制指标 | 温度控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 水泥 | ≤55℃ | 水泥出厂≤70℃，船运上岛转入中间仓，使用温度≤55℃ |
| 矿粉 | ≤45℃ | 出厂温度≤50℃，中间仓储存倒运，使用温度≤45℃ |
| 粉煤灰 | ≤45℃ | 出厂温度≤50℃，中间仓储存倒运，使用温度≤45℃ |
| 砂 | ≤30℃ | 材料提前进场、入库储存，料场搭棚遮阳 |
| 石 | ≤30℃ | 材料提前进场、入库储存，料场搭棚遮阳，必要时洒水降温 |
| 水 | ≤15℃ | 2台5t/h的制冷机组制取冷水 |
| 外加剂 | ≤30℃ | 材料入库储存，现场储罐刷白 |

## 7.3  混凝土浇筑

7.3.1  管节节段横断面混凝土应采用全断面一次性浇筑成型工艺，横断面混凝土应采用分区浇筑，合理布置布料管。

7.3.2  混凝土应对称、分层、连续浇筑。顶、底板与墙体交界处，应在底层混凝土初凝之前完成上一层混凝土浇筑。

7.3.3  侧墙和中墙混凝土面应保持一定的高差和浇筑速度，以满足模板受力要求。

7.3.4  每层浇筑宜从管节的一端往另一端推进，浇筑布料分层厚度宜为30～50cm。

7.3.5  侧墙和中墙底部倒角浇筑时应根据混凝土流动性控制浇筑速度，防止倒角翻浆。

7.3.6  管节预制施工前应进行现场浇筑试验，对混凝土的各项参数指标进行检测，形成混凝土施工工艺及养护方法的作业指导书。

7.3.7  混凝土浇筑前应对模板、钢筋、预埋件、止水带等进行检查，清除模板内杂物，隐蔽工程验收合格后方可浇筑混凝土。

7.3.8  施工缝浇筑混凝土前，应将其表面清理干净，止水带应完好，应均匀涂刷混凝土界面剂，及时浇筑混凝土，并应控制混凝土浇捣质量。

7.3.9  节段墙体混凝土浇筑时，下料高度不宜大于2m，超过时应采取混凝土导管、溜槽等防离析措施。

7.3.10  混凝土浇筑应保证振捣密实，同时减小对结构预埋件扰动，以保证预埋件埋设精度。

7.3.11  混凝土重度偏差值宜控制在-0.2kN/m3～+0.2kN/m3。

7.3.12  应在混凝土浇筑前按设计要求制定详细的技术方案，包括：管节施工缝位置、防水构造形式及浇筑规定等。

7.3.13  混凝土坍落度、含气量、容重及出机温度，每工作班最少检测两次。混凝土浇筑过程中，应检测同条件混凝土的初凝时间及泌水率不少于一次。

7.3.14  混凝土运输至浇筑现场时，每工作班最少应检测一次混凝土的坍落度、浇筑温度。

## 7.4 大体积混凝土控裂

7.4.1  管节裂缝的控制措施应考虑施工过程中荷载因素、支撑、移动和存放过程中随着荷载变化可能导致裂缝的产生，并制订相应的防护措施。

7.4.2  管节节段与节段之间浇筑的时间差，应控制在14d以内。

7.4.3  管节浇筑时应控制拌合料入模温度及内外温差。

7.4.4  夏季生产混凝土时，宜采用加碎冰或加冷水降低混凝土出机温度，混凝土入模温度不宜高于28℃；现场环境温度高于35℃时，宜对金属模板外侧进行洒水降温，洒水后不得有积水。

7.4.5  管节浇筑时可采取控制混凝土配合比、优化浇筑工艺、加冰、埋设冷却管等措施。条件允许时，宜优先采用加冰措施。

7.4.6  混凝土浇筑完成后，应按施工技术方案及时采取有效的养护措施，并应符合下列规定：

1 冬期施工宜采用综合蓄热法、暖棚法等养护方法，并保持混凝土表面湿润，防止混凝土早期脱水；

2 夏季施工，宜采用蓄水养护、覆盖浇水等养护方法。管节底板、顶板宜采用蓄水养护或覆盖浇水保湿养护。管段侧墙宜采用表面覆盖浇水保湿养护，养护时间应不小于14d。

7.4.7  养护过程中，应注意管节两侧端头覆盖封闭，防止穿膛风。

7.4.8  管节可设置养护棚罩，通过在养护棚罩内部喷淋水雾控制养护环境温湿度的方式进行养护。也可采取蓄水，包裹潮湿土工布及塑料薄膜，喷涂养护剂等措施进行养护。

7.4.9  完成早期养护的管节，还应根据外界天气情况的变化采取相应保护措施，高温季节或大风天气可采取覆盖、包裹土工布保湿，低温季节或气温突降天气可覆盖保温材料保温。

## 7.5  监测监控

7.5.1  管节施工前应根据原材料、配合比、环境条件、施工方案和施工工艺等因素，进行温控设计和温控监测设计，并应在浇筑后按该设计要求对混凝土内部和表面的温度实施监测和控制。

7.5.2  对原材料仓库、混凝土搅拌生产、预制区环境、预制区沉管实体、自动养护区五大区域，材料温度监测传感系统布置宜满足下列要求：

1 原材料仓库监测系统考虑粉料、砂、石、水等仓库内的温度监测，每个粉料仓布设一个测温点，砂石仓沿垂直方向不同高程布设不少于三个点，保证数据的代表性和延续性；

2 混凝土搅拌站监测系统布置，考虑与搅拌站自身监控系统或控制平台数据库进行接驳，采集数据用于分析处理；

3 预制区温湿度监测布置要求覆盖浇筑区和养护区；

4 现场监测采用全覆盖的模式，对原材料、混凝土生产和浇筑、浇筑区、养护区温度、湿度情况埋设固定测点给予24小时监控。

7.5.3  混凝土温度监测测点布置应满足以下原则：

1 选取沉管隧道混凝土垂直中位面的典型结构部位1/4块布置测点；

2 根据温度场的分布规律，对测点间距作适当调整；

3 充分考虑温控指标的测评。温度测点布设包括表面温度测点（在构件中心部位短边长边中心线表面以下5cm布置），内部测温点（布置在构件中心处）。

7.5.4  现场监测频率应满足以下要求：

1 原材料仓库、搅拌站、预制厂房环境和自动养护区监测系统实施实时动态监测；

2 混凝土的温度监测，峰值以前每2h监测一次，峰值出现后每4h监测一次，持续5天，然后转入每天测2次，直到温度变化基本稳定。

7.5.5  养护过程应监测混凝土内部以及养护环境温度变化，混凝土内部温度达到最高值之后且环境温度与混凝土表层温度差在允许范围内时方可拆除模板。

7.5.6  当采取混凝土智能温控措施时，宜符合下列规定：

1 智能温控系统由感知、互联、分析、控制组成，能够实现混凝土生产、控制、通水冷却和表面保温四个环节的智能化，通过硬件、模型和软件集成为一个系统；

2 硬件设备应包括适应施工环境的监测元件、数据实时采集仪、流量测控装置等设备；

3 分析模型可实现各类控制参数和温度过程的计算预测，形成决策；

4 软件平台可实现所有数据的共享管理与查询，关键信息的可视化展示。

# 8  施工安全与质量控制

## 8.1  施工安全

8.1.1  。

## 8.2  质量控制

8.2.1  人。

# 附录说明

1 节段全断面顺序浇筑施工前，应进行数值仿真模拟，分析先浇节段、后浇节段的混凝土内部温度及应力场变化情况，并为模型试验提供支撑。

2 节段全断面顺序浇筑施工前，宜进行模型试验，对数值仿真结果、施工工艺进行验证。

3 为了便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词进行解释说明。

# 本导则用词用语说明

1  本导则执行严格程度的用词，采用下列写法：

- 1）表示很严格，非这样做不可的用词：正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”;

- 2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：正面词采用“应”，反面词采用“不应”，或“不得”;

- 3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词，正面词采用“宜”，

反面词采用“不宜”；

- 4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，正面词采用“可”。

- 2  引用标准的用语采用下列写法：

- 1）在标准总则中表述与相关标准的关系时，采用“除应符合本导则的规定外，尚应符合国家和行业现行有关强制性标准的规定”。

- 2）在标准条文及其它规定中，当引用的标准为国家标准和行业标准时，表述为“应符合《 × × × × × × 》（ × × × ）的有关规定”。

- 3） 当引用本标准中的其它规定时，表述为“应符合本导则第 × 章的有关规定”、“应符合本导则第 ×. × 节的有关规定”、“应符合本导则第 ×. ×. × 条的有关规定”或

- “应按本导则第 ×. ×. × 条的有关规定执行。