中国公路建设行业协会标准

T/CHCA ×××－202X

排水降噪沥青路面施工技术规程

Technical Specification for Construction of Drainage and Noise-reducing Asphalt Pavement

（征求意见稿）

202X-××-××发布

202X-××-××实施

中国公路建设行业协会  发布

中国公路建设行业协会标准

排水降噪沥青路面施工技术规程

Technical Specification for Construction of Drainage and Noise-reducing Asphalt Pavement

T/CHCA ×××－202X

| 主编单位： | 中交第一航务工程局有限公司 东南大学 |
| --- | --- |
| 参编单位： | 中交天津港湾工程研究院有限公司 |
| 批准部门： | 中国公路建设行业协会 |
| 实施日期： | 202X年XX月XX日 |

人民交通出版社股份有限公司

北 京

中国公路建设行业协会

公    告

第××号

中国公路建设行业协会关于发布

《排水降噪沥青路面施工技术规程》的公告

现发布《排水降噪沥青路面施工技术规程》（T/CHCA  ×××－2024），作为中国公路建设行业协会标准（团体标准），推荐全行业使用，自2024年××月××日起施行。

《排水降噪沥青路面施工技术规程》（T/CHCA  ×××－2024）的管理权和解释权归中国公路建设行业协会，日常解释和管理工作由主编单位中交天津港湾工程研究院有限公司负责。

各有关单位如在执行实践中发现问题或有修改意见，请函告主编单位中交第一航务工程局有限公司（地址：天津港保税区跃进路航运服务中心8号楼，邮编：300461，电子邮箱：caozhonglu1@ccccltd.cn），以便修订时研用。

中国公路建设行业协会

二〇二X年××月××日

前  言

根据中国公路建设行业协会“关于下达《桥梁竖转施工及监控技术规程》等14项协会标准的编制通知”（中路建协发[2022]52号）的要求，由中交第一航务工程局有限公司和东南大学为主编单位，进行《排水降噪沥青路面施工技术规程》的制定工作。参编单位包括：中交天津港湾工程研究院有限公司。

本规程在调研、总结近年来工程实践经验和科技成果的基础上，参阅国际、国内标准和技术资料，广泛征求有关单位和专家的意见，并与相关标准进行了协调，按照科学性、成熟性、先进性、协调性的原则制定本规程。

本规程共包括7章和1个附录：1 总则、2 术语与符号、3 结构与排水设计、4 材料要求、5 混合料配合比设计、6 施工及质量控制、7 交工质量评定、附录A 本规程用词说明。

本规程由潘伟负责起草第1章，马涛负责起草第2章，陈思宇、刘爱民、陈丰、朱俊清负责起草第3章，曹忠露、侯晋芳、李斌、顾临皓、姜晓天负责起草第4章，潘伟、冯浩、曹忠露、张阳负责起草第5章，李斌、王福和、孔令磊、陈思宇、姜晓天负责起草第6章，王福和、孔令磊、张乃受负责起草第7章，潘伟负责起草附录A。

请各有关单位在执行过程中，将发现的问题和意见，函告本规程日常管理组，联系人：曹忠露（地址：天津港保税区跃进路航运服务中心8号楼，邮编：300461，电子邮箱：caozhonglu1@ccccltd.cn），以便修订时参考。

| 主编单位： | 中交第一航务工程局有限公司 东南大学 |
| --- | --- |
| 参编单位： | 中交天津港湾工程研究院有限公司 |
| 主编： | 潘伟、马涛 |
| 主要编写人员： | 李斌、曹忠露、张乃受、侯晋芳、陈思宇、孔令磊、王福和、冯浩、刘爱民、陈丰、顾临皓、张阳、朱俊清、姜晓天 |
| 主审： |  |
| 参与审查人员： |  |

目  次

1 总则	1

2  术语与符号	2

2.1 术语	2

2.2  符号	3

3  结构与排水设计	4

3.1  一般规定	4

3.2  路面结构组合	4

3.3  防水黏结层	5

3.4  粘层	6

3.5  排水功能层排水设计	6

3.6  路面边缘排水设计	7

4  材料要求	9

4.1  一般规定	9

4.2  结合料	9

4.3  集料	10

4.4  填料	11

4.5  纤维稳定剂	12

4.6  防水黏结材料和粘层材料	12

4.7  渗透性树脂	13

5  混合料配合比设计	15

5.1  一般规定	15

5.2  混合料技术要求	15

5.3  目标配合比设计	16

5.4  生产配合比设计	17

5.5  生产配合比验证	17

6  施工及质量控制	18

6.1  一般规定	18

6.2  排水降噪沥青路面的施工	18

6.3  施工质量控制	23

7  交工质量评定	29

7.1  一般规定	29

7.2  排水降噪沥青路面的交工验收	29

附录A 本规程用词说明	31

引用标准名录	32

条文说明	33

- 总则

1.0.1  为规范排水降噪沥青路面施工，保证路面质量和耐久性，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于新建、扩建、改建和预防性养护公路排水降噪沥青路面的施工。其他沥青路面可参照执行。

1.0.3  排水降噪沥青路面的施工除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语与符号

  - 术语

2.1.1  排水降噪沥青路面 drainage and noise-reducing asphalt pavement

面层由压实后空隙率18%以上的沥青混合料铺筑，路表水可渗入排水沥青面层并横向排出，且具备抗滑降噪功能的单层或多层沥青路面，与密级配路面相比能降低轮胎/路面噪声4~6dB，又称多空隙沥青路面。

2.1.2  沥青路面排水功能层 drainage layer of asphalt pavement

由压实后空隙率在18%以上的沥青混合料组成，可提供排水、抗滑和降低噪声等服务功能的沥青路面结构层。

2.1.3  高黏度添加剂 high viscosity additive

以高分子聚合物为主要成分，以增强沥青动力黏度、增强沥青与集料之间的黏结性能为目的，经过一定工艺合成并制备成为均匀颗粒状的改性材料。

2.1.4  高黏度改性沥青 high viscosity modified asphalt

通过在沥青中添加高黏度添加剂制备，满足排水降噪沥青混合料强度、抗飞散、抗水损害等性能技术要求的改性沥青。60℃动力黏度值不小于50000Pa·s。

2.1.5  排水降噪沥青混合料 drainage and noise-reducing asphalt mixture

采用矿料、高黏度改性沥青或改性沥青与高黏度添加剂等材料拌和而成的，压实后空隙率在18%以上，能够在混合料内部形成排水通道的沥青混合料。它是一种以单一粒径碎石为主、按照嵌挤机理形成的具有骨架－空隙结构的开级配沥青混合料，又称多空隙沥青混合料。

2.1.6  双层排水降噪沥青路面 two-layer drainage and noise-reducing asphalt pavement

排水功能层由上、下两层排水降噪沥青混合料铺筑而成的路面。通常上层较薄，公称最大粒径较小；下层较厚，公称最大粒径较大。

2.1.7  渗水系数 permeability coefficient

在规定的初始水头压力下，单位时间内渗入排水降噪沥青路面规定面积的水的体积，以mL/min计。

2.2  符号

PAC——沥青路面排水功能层；

PA——排水沥青混合料；

Cmw——渗水系数；

Crw——透水系数。

3  结构与排水设计

3.1  一般规定

3.1.1  单层排水降噪沥青路面适用于年平均降雨量大于600mm、小于1000mm的地区，或年平均降雨量小于600mm但对路面排水或降低噪声能力有较高需求的路段。

3.1.2  双层排水降噪沥青路面适用于年平均降雨量大于1000mm的地区，或年平均降雨量小于1000mm但对降低交通噪声有较高需求的路段。

3.1.3  路面单向坡度>3%或合成坡度>4%时，不宜采用双层排水降噪沥青路面。

3.1.4  存在较大差异沉降的软土路基段、填挖交接路基段，不宜采用双层排水降噪沥青路面。

3.1.5  排水降噪沥青路面结构层以排水性能为主，并应满足抗车辙、抗疲劳、抗低温开裂、抗水损坏等要求。其结构设计流程、厚度计算、结构验算及模量和强度等设计参数的确定应符合现行行业标准《公路沥青路面设计规范》（JTG D50）的有关规定。

3.1.6  对于新建与改建高速公路，排水降噪沥青路面结构设计使用年限宜不低于15年，其间可进行一次排水功能层修复。排水降噪沥青路面结构设计宜进行全寿命周期成本分析。

3.1.7  在冷接缝、纵向坡度较大、钢桥面表面层、隧道出入口和道路交叉口等易发生病害的路段，应采取喷洒渗透性树脂等技术措施，设置超前预养护层。

3.1.8  新建路面采用排水降噪沥青路面，下承层应符合现行行业标准《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1）的有关规定。

3.1.9  旧沥青路面与旧水泥路面加铺排水降噪沥青路面，下承层应分别符合现行行业标准《公路养护工程设计规范》（JTG 5410）和《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.1）的有关规定。

3.1.10  对于易积水、存在安全隐患的路段，或者存在交通噪声污染的路段，可使用排水降噪沥青路面进行专项养护。专项养护路段长度可根据实际情况确定。

3.2  路面结构组合

3.2.1  排水降噪沥青路面面层宜由排水功能层、防水黏结层和下承层组成。下承层应密实防水，并具有较强的抗车辙和抗水损害性能。

3.2.2  排水降噪沥青路面采用半刚性基层时，宜采取减少基层横向裂缝的技术措施；排水降噪沥青路面也可采用级配碎石等柔性基层。

3.2.3  排水降噪沥青路面根据排水功能层可分为超薄、单层、双层路面结构形式，应根据项目所在地降雨量、气温、公路等级、基层种类、交通等级、工程特点等因素选定。

3.2.4  超薄、单层、双层排水降噪沥青路面结构形式和厚度宜按表3.2.4选用。特殊结构形式、厚度应经试验研究及技术论证确定。

表3.2.4 排水降噪沥青路面结构形式和厚度要求

| 结构类型 | 结构形式 |  | 推荐厚度最小值（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 超薄排水降噪沥青路面 | PAC-5 |  | 10 |
|  | PAC-10 |  | 20 |
| 单层排水降噪沥青路面 | PAC-13 |  | 30 |
|  | PAC-16 |  | 40 |
| 双层排水降噪沥青路面 | 排水功能层上层 | 排水功能层下层 | — |
|  | PAC-5 | PAC-13 | 40 |
|  | PAC-10 | PAC-16 | 60 |
|  | PAC-13 | PAC-20 | 80 |

3.2.5  旧路改造采用排水降噪沥青路面结构时，应对旧路面的状况进行评估。包括调查旧路面排水系统、承载能力、路面车辙、裂缝及渗水情况，评估旧路面的承载能力和抗永久变形性能。

3.2.6  旧路改造进行结构设计时，应进行旧路面病害处治方案的设计，对网裂、龟裂、中度及以上裂缝等病害应铣刨并重铺沥青结构层；对于轻度裂缝宜进行灌缝处理。对于车辙病害严重的路面，宜采用铣刨旧路面的方式处理，根据车辙深度决定铣刨深度，对于轻度车辙路面，可采用直接加铺排水降噪沥青混合料的方法进行处理。

3.2.7  旧路改造采用排水降噪沥青路面结构时，排水沥青路面的结构组合应按本规程新建排水沥青路面相关规定进行设计。

3.2.8  正常开放交通的旧路改造工程，应结合施工期间的交通疏导措施优化排水降噪沥青路面设计与施工组织设计。

3.3  防水黏结层

3.3.1  在排水降噪沥青路面结构下层与下承层之间必须设置防水黏结层。防水黏结层应具有优良的防水、封水和较好的层间黏结性能。

3.3.2  新建公路防水黏结层可采用改性乳化沥青类材料或热洒改性沥青类材料。重载交通和旧路改造工程的防水黏结层宜采用热洒改性沥青类材料。

3.3.3  改性乳化沥青类防水黏结层洒布量宜控制在0.3～0.6kg/m2（以纯沥青计）。

3.3.4  热洒改性沥青类防水黏结层洒布量宜控制在1.5～1.8kg/m2，并撒布一定数量的碎石或预裹覆沥青碎石。撒布碎石规格宜为3～5mm或5～10mm，覆盖率宜大于50 %；预裹覆沥青碎石的预裹覆沥青用量宜为0.2%～0.6%。

3.4  黏层

3.4.1  双层排水降噪沥青路面上、下排水功能层之间应设置黏层，黏层应具有良好的黏结性能、且不能阻碍双层排水通道。

3.4.2  黏层宜采用高分子改性乳化沥青类材料。

3.5  排水功能层排水设计

3.5.1  排水降噪沥青路面的排水效率应与降雨特点相匹配，同时满足路面设计使用寿命要求。

3.5.2  在设计最大降雨强度下，排水系统应满足路面不形成明显的地表径流。

3.5.3  排水降噪沥青路面应确保其下承层具有良好的防水性能、横坡度与平整度，横坡应符合现行行业标准《公路路线设计规范》（JTG D20）的有关规定，双向六车道及以上的多车道路段的设计横坡宜适当增大。

3.5.4  排水降噪沥青路面应进行路面排水设计，宜验算饱和入渗强度、临界水膜厚度及轮迹带水膜厚度，根据验算结果调整排水功能层空隙率与厚度等设计因素。如果轮迹带水膜厚度大于临界水膜厚度，应通过增加排水降噪沥青面层厚度或采用双层排水路面结构等方式提高排水性能。排水降噪沥青路面饱和入渗强度、临界水膜厚度及轮迹带水膜厚度按公式（3.5.4-1）～（3.5.4-3）进行验算。

W饱=ℎCrwiz2+iℎ2100L1+(iziℎ)2                      （3.5.4-1）

ℎ轮=1.3589[(100WL−Kℎiz2+iℎ2)nl(iz2+iℎ2)14]3/5              （3.5.4-2）

ℎ临=1000[G(2−1)ρωV2r1/2]2                 （3.5.4-3）

式中：W饱——路面饱和入渗强度（mm/min）；

ℎ轮 ——轮迹带水膜厚度（mm）；

ℎ临——临界水膜厚度（mm）；

Crw——排水降噪沥青混合料透水系数(cm/s)；

ℎ——排水功能层厚度（cm）；

iz——纵坡坡度，无量纲；

iℎ——横坡坡度，无量纲；

L ——单幅路面宽度（m），对于高速公路为半幅路面宽度；

l——最外侧行车道右轮迹带距离路面左边缘距离（m）；

W——设计降雨强度（cm/s）；

K——渗透系数，常数；

n——粗糙系数，为经验常数，可在0.02～0.04之间取值，排水降噪沥青路面取0.03；

G——车重，以单轴单轮重量计（N）；

ρ ——水的密度（kg/m3）；

ω——车胎宽度（m）；

V——车速（m/s）；

r——轮胎半径（m）。

3.6  路面边缘排水设计

3.6.1  路面边缘排水系统可采用分散排水、明沟排水、暗沟排水及盲沟排水等形式，常见典型结构可参考现行行业标准《排水沥青路面设计与施工技术规范》（JTG/T 3350-03）的有关规定。

3.6.2  降雨量较大的地区的路面边缘排水系统宜采用分散排水或明沟排水；降雨量较小地区可选用盲沟排水。

3.6.3  分散排水宜采用土路肩上部浇筑无砂大孔水泥混凝土形式，无砂大孔水泥混凝土技术要求应符合现行行业标准《透水水泥混凝土路面技术规程》（CJJ/T 135）的规定。

3.6.4  明沟排水应包括沿路面纵向排水沟和横向排水沟，明沟排水的断面可选用矩形、三角形、梯形、浅碟形、U型、L型等型式。

3.6.5  暗沟排水横断面宜采用矩形，应能迅速排除从路面内部排水系统进入的水流。透水盖板的透水能力应大于双层排水降噪沥青路面的排水需求。透水盖板宜采用钢筋混凝土盖板，盖板厚度、配筋及混凝土材料强度应符合现行行业标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362）的规定。

3.6.6  超高路段应在靠近中央分隔带路侧设置纵向集水沟，集水沟可采用有盖板的整体式混凝土沟、缝隙式集水沟或浅碟型沟等形式，集水沟每20m～40m设置一处集水井，并通过横向排水管将水排除。

3.6.7  当采用铣刨重铺、双层排水降噪沥青路面等结构形式，排水沥青层底面标高低于土路肩表面标高时，应在应急车道外侧设置纵向导水槽，土路肩设置喇叭状横向汇流口。导水槽及汇流口深度应与排水沥青层厚度相同。导水槽宽度不宜小于10cm。汇流口间距不宜大于20m，喇叭口首端宽度宜为75cm，末端宽度宜为20cm。导水槽与汇流口底面、侧壁应进行防水处治。

3.6.8  桥面铺筑排水降噪沥青路面，应充分利用现有排水系统。应在较低一侧设置边缘纵向排水侧沟，并结合路线纵坡每隔5m～10m设置横向泄水口，泄水孔标高应略低于排水侧沟底面标高。

4  材料要求

4.1  一般规定

4.1.1  排水降噪沥青路面结构所用的材料主要包括：结合料、集料、填料、纤维稳定剂、防水黏结材料和黏层材料。结合料包含高黏度改性沥青、基质沥青、高黏度改性添加剂。

4.1.2  选用材料时，优先选用满足本规程技术要求的当地材料。

4.1.3  排水降噪沥青路面混合料，宜采用直投法工艺进行制备，制备所得的直投式高黏度改性沥青混合料应满足本规程的技术要求。

4.1.4  材料质量应符合现行行业标准《排水沥青路面设计与施工技术规范》（JTG/T 3350-03）和设计文件的有关规定。

4.1.5  对于重载交通、长大纵坡等路段，宜在排水降噪沥青混合料中掺加纤维材料。可采用聚合物纤维、玄武岩纤维，应符合现行行业标准《沥青路面用纤维》（JT/T 533）的有关规定。

4.2  结合料

4.2.1  排水降噪沥青路面应采用高黏度改性沥青，其技术指标应符合表4.2.1的规定。

表4.2.1 高黏度改性沥青技术要求

| 指标 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度（25 ℃，100 g，5 s） | 0.1 mm | 40～60 | JTG E20 T0604 |
| 软化点（TR&B） | ℃ | ≥80 | JTG E20 T0606 |
| 延度（5 ℃，5 cm/min） | cm | ≥30 | JTG E20 T0605 |
| 溶解度 | ％ | ≥99 | JTG E20 T0607 |
| 布氏黏度（170 ℃） | Pa·s | ≤3.0 | JTG E20 T0625 |
| 60 ℃动力黏度 | Pa·s | ≥50 000 | JTG E20 T0620 |
| 黏韧性（25 ℃） | N·m | ≥25 | JTG E20 T0624 |
| 韧性（25℃），不小于 | N·m | 20 | JTG E20 T0624 |
| 弹性恢复（25 ℃） | ％ | ≥95 | JTG E20 T0662 |
| 贮存稳定性离析，48 h 软化点差 | ℃ | ≤2.2 | JTG E20 T0661 |
| 闪点 | ℃ | ≥230 | JTG E20 T0611 |
| 相对密度(25 ℃) | — | 实测记录 | JTG E20 T0603 |
| RTFOT（或 TFOT）后残留物 |  |  |  |
| 质量变化 | ％ | ≤±0.6 | JTG E20 T0609 |
| 残留针入度比(25 ℃) | ％ | ≥70 | JTG E20 T0604 |
| 残留延度(5 ℃) | cm | ≥20 | JTG E20 T0605 |
| 注1：中等交通等级道路应提高高黏度改性沥青的60 ℃动力黏度质量要求至不小于200 000 Pa·s； 注2：重载及以上交通等级道路应提高高黏度改性沥青的60 ℃动力黏度质量要求至不小于300 000 Pa·s； 注3：黏韧性为非强制性指标，视情况选择性使用； 注4：贮存稳定性离析指标仅适用于湿法成品高黏度改性沥青，对干法工艺不做要求。 |  |  |  |

4.2.2  高黏度改性沥青由高黏度添加剂与沥青复合改性而成,复配沥青可采用基质沥青、SBS改性沥青或橡胶改性沥青。

4.2.3  排水降噪沥青混合料生产时，可采用直接投入高黏度添加剂的干法工艺，或工厂预混好的成品高黏度改性沥青的湿法工艺。

4.2.4  高黏度添加剂的质量技术要求应符合表4.2.4的规定。

表 4.2.4 高黏度添加剂技术要求

| 指标 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | — | 颗粒状，均匀、饱满 | JT/T 860.2 |
| 单粒颗粒质量 | g | ≤0.03 | JT/T 860.2 |
| 相对密度 | — | 0.90～1.00 | JT/T 860.2 |
| 熔融指数（190 ℃，2.16 kg） | g/10 min | ≥2.0 | JT/T 860.2 |
| 灰分 | ％ | ≤2 | JT/T 860.2 |

4.3  集料

4.3.1  排水降噪沥青混合料的粗集料应符合下列规定：

4.3.1.1  当沥青混合料集料公称最大粒径大于等于13.2mm时，粗细集料分界筛孔为4.75mm。当集料公称最大粒径小于等于9.5mm时，粗细集料分界筛孔为2.36mm。

4.3.1.2  排水降噪沥青路面混合料所用粗集料，应质地坚硬、表面洁净、干燥、形状接近立方体，优先采用机制玄武岩或辉绿岩，双层排水路面下层混合料也可采用机制石灰岩。排水路面用粗集料应符合表4.3.1的规定。

4.3.1.3  粗集料通过4.75mm筛孔的质量百分率应控制在10%以下。

表 4.3.1 排水路面用粗集料技术要求

| 试验项目 | 单位 |  | 技术要求 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 玄武岩、辉绿岩 |  | 石灰岩 |  |
| 沥青黏附性，不小于 | 级 |  | 5 |  |  | T 0616 |
| 软石含量，不大于 | % |  | 1.0 |  |  | T 0320 |
| 压碎值，不大于 | 双层结构上层 | % | 17 16 |  | - 18 | T 0316 |
|  | 双层结构下层 |  |  |  |  |  |
| 坚固性，不大于 | % |  | 8 |  | 10 | T 0314 |
| 洛杉矶磨耗损失，不大于 | % |  | 20 |  | - | T 0317 |
| 磨光值，不小于 | - |  | 潮湿区 | 41 | - | T 0321 |
|  |  |  | 湿润区 | 39 | - |  |
| 水洗法<0.075mm颗粒含量，不大于 | % |  | 1 |  |  | T 0310 |
| 表观相对密度，不小于 | - |  | 2.70 |  | 2.60 | T 0304 |
| 毛体积相对密度，不小于 | - |  | 2.60 |  | 2.50 | T 0304 |
| 吸水率，不大于 | % |  | 2.0 |  |  | T 0307 |
| 针片状颗粒含量 | 混合料，不大于 | % | 11 |  |  | T 0312 |
|  | 粒径大于9.5mm，不大于 | % | 10 |  |  |  |
|  | 粒径小于9.5mm，不大于 | % | 12 |  |  |  |

4.3.2  排水降噪沥青混合料的细集料应符合下列规定：

4.3.2.1  细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质， 其技术指标应符合表 4.3.2-1 的规定。

4.3.2.2  排水降噪沥青路面细集料的级配组成应符合表4.3.2-2的要求。

表4.3.2-1 排水路面用细集料技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观相对密度，不小于 | - | 2.60 | T 0328 |
| 坚固性（>0.3mm部分），不大于 | % | 3 | T 0340 |
| 含泥量（<0.075mm部分），不大于 | % | 3 | T 0333 |
| 砂当量，不小于 | % | 65 | T 0334 |
| 亚甲蓝值，不大于 | g/kg | 1.5 | T 0349 |
| 棱角性（流动时间），不小于 | s | 30 | T 0345 |

表4.3.2-2 细集料级配范围

| 公称粒径（mm） | 通过各个筛孔（mm）的质量百分率（%） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.60 | 0.30 | 0.15 | 0.075 |
| 0~3 | 100 | 90～100 | 60～90 | 25～60 | 8～45 | 0～25 | 0～10 |

4.4  填料

4.4.1  填料应采用石灰岩磨细的矿粉，且必须保持干燥、洁净、无风化、无杂质， 其技术指标及规格应符合表 4.4.1 的规定。不得采用回收粉或粉煤灰。

表4.4.1 排水路面用填料技术要求

| 试验项目 |  | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | - | 无团粒结块 | 目测 |
| 表观相对密度，不小于 |  | - | 2.60 | T 0352 |
| 含水量，不大于 |  | % | 1 | T 0103 |
| 亲水系数，不大于 |  | - | 0.8 | T 0353 |
| 塑性指数，不大于 |  | % | 3.0 | T 0354 |
| 加热安定性 |  | - | 无明显变化 | T 0355 |
| 粒度范围 | <0.60mm | % | 100 | T 0351 |
|  | <0.30mm | % | 95～100 |  |
|  | <0.15mm | % | 90～100 |  |
|  | <0.075mm | % | 75～100 |  |

4.4.2  可使用消石灰或水泥替代部分矿粉以提高混合料抗剥落性，添加量不宜超过矿粉用量的30％。

4.5  纤维稳定剂

4.5.1  重载交通情况下宜使用纤维作为增塑稳定剂材料，可采用聚合物纤维、玄武岩纤维等，其技术指标应分别符合表4.5.1-1和表4.5.1-2的规定。

表4.5.1-1 聚合物化学纤维技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐热性（ 210℃，2h） | - | 体积、颜色无明显变化 | JT/T 534 |
| 断裂强度，不小于 | MPa | 500 | GB/T 3916 |
| 断裂伸长率，不小于 | % | 15 | GB/T 3916 |
| 长度 | mm | 9±1 | GB/T 14336 |
| 直径 | µm | 15±5 | GB/T 10685 |

表 4.5.1-2 玄武岩纤维技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐热性，210℃，2h | - | 体积、颜色无明显变化 | JT/T 534 |
| 断裂强度，不小于 | MPa | 2000 | GB/T 7690.3 |
| 断裂伸长率，不小于 | % | 3.1 | GB/T 7690.3 |
| 长度 | mm | 9±1 | JT/T 776.1 |

4.6  防水黏结材料和黏层材料

4.6.1  改性乳化沥青防水黏结层材料应符合表4.6.1的规定。

表4.6.1 改性乳化沥青技术指标

| 试验项目 |  | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PCRa |  |
| 破乳速度 |  | - | 快裂或中裂 | T 0658 |
| 粒子电荷 |  | - | 阳离子（+） | T 0653 |
| 筛上剩余量（1.18mm），不大于 |  | % | 0.1 | T 0652 |
| 与矿料的黏附性，裹覆面积，不小于 |  | - | 2/3 | T 0654 |
| 沥青标准黏度C25.3 |  | s | 12～25 | T 0621 |
| 163℃蒸发残留物 | 含量，不小于 | % | 60 | T 0651 |
|  | 针入度（25℃，100g，5s） | 0.1mm | 50～80 | T 0604 |
|  | 软化点，不低于 | ℃ | 55 | T 0606 |
|  | 延度（5℃，5cm/min），不小于 | cm | 25 | T 0605 |
| 储存稳定性 | 1d，不小于 | % | 1.0 | T 0656 |
|  | 5d，不小于 |  | 5.0 |  |
|  | 低温储存稳定性 | - | 无粗颗粒、无结块 | T 0656 |

注：aPCR品种为喷洒工艺使用的乳化沥青品种。

b当改性乳化沥青需要在低温冰冻条件存储或使用时，需要检测本指标。

4.6.2  热洒改性沥青类防水黏结层可采用橡胶沥青、SBS改性沥青I-C级及I-D级。橡胶沥青应符合表4.6.2的规定，SBS改性沥青I-C级及I-D级的技术要求应符合现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）的有关规定。

表4.6.2 防水黏结层橡胶沥青技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，100g，5s） | 0.1mm | 25 | T 0604 |
| 软化点，不低于 | ℃ | 60 | T 0606 |
| 布氏黏度（180℃） | Pa.s | 2.0～4.0 | T 0625 |
| 弹性恢复（25℃），不小于 | % | 70 | T 0662 |
| 延度（5℃），不小于 | cm | 5 | T 0605 |

4.6.3  双层排水降噪沥青路面层间结合材料宜采用水性环氧改性乳化沥青等改性乳化沥青，用量宜为0.15~0.30kg/m2（以纯沥青计）。改性乳化沥青应符合表4.6.1的技术要求。

4.7  渗透性树脂

4.7.1  在冷接缝及易发生飞散的位置，宜涂刷渗透性树脂材料增强排水沥青路面抗飞散能力。渗透性树脂应符合表4.7.1的技术要求。

表4.7.1 渗透性树脂技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗拉强度（23℃），不小于 | Mpa | 3.0 | T 16777 |
| 断裂伸长率（23℃），不小于 | % | 100 | T 16777 |
| 吸水率，不大于 | % | 0.3 | T 1034 |

5  混合料配合比设计

5.1  一般规定

5.1.1  排水降噪沥青混合料配合比设计应考虑排水功能和力学性能的平衡，设计空隙率应综合降雨情况、路线坡度以及抗飞散性能等因素确定。

5.2  混合料技术要求

5.2.1  排水降噪沥青路面混合料采用马歇尔试验配合比设计方法，混合料技术要求应符合表5.2.1的规定。

表5.2.1 排水降噪沥青混合料技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 马歇尔试件击实次数 | 次 | 双面各击实50次 | T 0702 |
| 空隙率a | % | 18-25 | T 0708体积法 |
| 连通空隙率VVIC，不小于 | % | 双层结构上层14 双层结构下层16 | 计算 |
| 沥青膜厚度，不小于 | μm | 14 | 计算 |
| 马歇尔稳定度，不小于 | kN | 5.0 | T 0709 |
| 流值 | mm | 2～5 | T 0709 |
| 谢伦堡沥青析漏试验的结合料损失，不大于 | % | 0.8 | T 0732 |
| 肯塔堡飞散试验的混合料损失，不大于 | % | 14 | T 0733 |
| 浸水肯塔堡飞散试验的混合料损失，不大于 | % | 17 | T 0733 |
| 动稳定度，不小于 | 次/mm | 双层结构上层6000 双层结构下层5000 | T 0719 |
| 浸水动稳定度，不小于 | 次/mm | 双层结构上层5000 双层结构下层4000 | T 0719 |
| 冻融劈裂强度比TSR，不小于 | % | 80 | T 0729 |
| 残留稳定度，不小于 | % | 85 | T 0709 |
| 低温弯曲试验破坏应变，不小于 | με | 冬冷区级冬温区2500 冬寒区2800 | T 0715 |
| 渗水系数(车辙板)，不小于 | ml/min | 双层结构上层5000 双层结构下层6000 | T 0730 |

注：a真空密封法空隙率常用值为18%~20%（体积法为20%~22%），寒冷地区适当降低。体积法检测结果离散性较大，有条件时宜采用真空密封法，条件不允许时也可采用体积法代替。

5.2.2  排水降噪沥青混合料的设计级配范围应符合表5.2.2的规定。

表5.2.2 排水降噪沥青混合料级配范围

| 混合料 | 通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| PAC-5 | - | - | - | - | 100 | 15~50 | 8~30 | 5~12 | 4~10 | 4~8 | 4~7 | 3~6 |
| PAC-10 | - | - | - | 100 | 80~100 | 8~28 | 5~15 | 5~12 | 4~10 | 4~9 | 4~8 | 3~6 |
| PAC-13 | - | - | 100 | 90~100 | 40~71 | 10~30 | 9~20 | 7~17 | 6~14 | 5~12 | 4~9 | 3~6 |
| PAC-16 | - | 100 | 90~100 | 60~90 | 40~60 | 10~26 | 9~-20 | 7~17 | 6~14 | 5~11 | 4~9 | 3~5 |
| PAC-20 | 100 | 95~100 | - | 64~84 | - | 10~31 | 10~20 | 7~17 | 6~14 | 5~11 | 4~9 | 3~5 |

5.2.3  排水降噪沥青混合料室内制作工艺应按规定的温度、步骤进行操作，拌和时间不少于3min，以保证混合料拌和均匀、所有矿料颗粒全部裹覆沥青结合料为宜。

5.3  目标配合比设计

5.3.1  排水降噪沥青混合料目标配合比设计应符合下列规定：

（1）首先应确定目标空隙率。

（2）工程设计级配应符合表5.2.2规定的范围。

（3）应在级配范围内试配3组不同关键筛孔通过率的矿料级配作为初选级配 。

5.3.2  根据14μm沥青膜厚度和集料表面积预估混合料沥青用量，其计算公式为：预估沥青用量＝14μm沥青膜厚度×集料表面积。集料表面积＝(0.41a+0.41b+0.82c+1.64d+2.87e+6.14f+12.29g+32.77h)/103，其中a、b、c、d、e、f、g和h分别为19mm、4.75mm、2.36mm、1.18mm、0.6mm、0.3mm、0.15mm和0.075mm筛孔的通过率（%）。

5.3.3  按照初试级配和预估沥青用量，分别成型马歇尔试件，每组试件不少于4个，测定混合料试件的空隙率、连通空隙率和马歇尔稳定度，这三个技术指标应符合表5.2.1的规定。

5.3.4  在混合料空隙率与设计目标空隙率差值为±1%的范围内，优选一组接近设计目标空隙率的级配，按预估沥青用量±0.5%、±1%变化沥青用量，分别进行飞散和析漏试验，以飞散试验测点曲线拐点为最小沥青用量（OAC1），以析漏试验测点曲线反弯点为最大沥青用量（OAC2）。在 OAC1～OAC2范围内，再参照马歇尔试验的结果，选择尽量高的沥青用量作为最佳沥青用量。

5.3.5  以选定的矿料级配和确定的最佳沥青用量拌制沥青混合料，对表5.2.1中所列各项性能进行验证。如混合料性能不能满足表5.2.1中各项性能指标要求，需调整混合料级配或沥青用量，重新进行试验，直到表5.2.1中所列各项指标满足要求为止。

5.3.6  在各项指标均符合要求的情况下，应出具目标配合比设计报告。

5.4  生产配合比设计

5.4.1  应按目标配合比确定的各冷料仓供料比例上料，对二次筛分后的各热料仓取样、筛分，根据热料仓筛分结果合成级配曲线，以冷料、热料供料大体均衡以及合成级配尽量接近目标配合比级配为原则，确定各热料仓最终的配合比。

5.4.2  取目标配合比确定的最佳沥青用量、最佳沥青用量+0.3%和最佳沥青用量-0.3%三个沥青用量，进行混合料室内拌制和拌和机试拌，并进行室内试验和拌和机取样试验。混合料空隙率与目标配合比空隙率的差值不得超过±1%，混合料性能指标应符合表5.2.1的规定。

5.4.3  应根据试验结果，选择各项混合料指标满足要求、飞散指标较低的沥青用量为最佳沥青用量。确定热料仓的比例和生产配合比的最佳沥青用量后，应出具生产配合比的设计报告。

5.5  生产配合比验证

5.5.1  应按照确定的生产配合比铺筑试验段，试验段长度不短于300m。

5.5.2  取现场拌和、摊铺的混合料进行性能试验。混合料各性能指标应符合表5.2.1 的规定，并验证生产配合比与目标配合比混合料性能的一致性。根据抽提、筛分试验结果，分析拌和机对配合比控制的准确性。

5.5.3  对铺筑的试验段应进行相关施工控制指标的测试，检验排水降噪沥青路面空隙率、渗水系数的均匀性。存在明显缺陷时，应找出原因，进行工艺调整。

5.5.4  根据试验段施工控制指标的检测结果，分析生产配合比的适用情况，确定施工工艺、控制指标以及施工机械的组织与操作方式等。

5.5.5  试验段的质量检查频率应比正常施工路段增加一倍。试验段试铺结束后，施工单位应提交正式的试铺段总结报告。

6  施工及质量控制

6.1  一般规定

6.1.1  排水降噪沥青路面施工宜在公路附属设施及土建工程施工完成后进行，不允许污染、破坏已铺筑的排水降噪沥青路面及配套附属设施。

6.1.2  排水降噪沥青路面施工组织应科学、合理，确保路面施工的连续性。

6.1.3  排水降噪沥青路面不得在雨、雪天气、风速大于4m/s、气温低于10℃时施工。

6.1.4 排水降噪沥青路面施工时，应对施工过程进行严格控制，保证混合料拌和、摊铺及压实的质量。

6.1.5  排水降噪沥青路面正常路段施工前，通过试铺段确定合适的施工工艺、控制参数以及施工机械、人员组织和操作方式等。

6.1.6  排水降噪沥青路面的施工应加强事前控制和施工过程中的动态控制，加强拌和站、运料车、摊铺机和压路机等的协调联动机制。应采用施工控制动态管理系统，实现关键施工指标和施工过程的自动采集、记录和分析。沥青压实施工过程中，宜使用可显示、分析和存储压路机压实作业过程中的压实速度、压实桩号、压实轨迹、压实遍数、振动频率等信息的智能压实管理系统，还可检测和回溯沥青面层压实过程的实时温度。

6.1.7  排水降噪沥青路面的施工质量缺陷，应在施工过程中采取有效措施及时加以解决。

6.1.8  所有涉及排水降噪沥青路面施工的原始检测数据等，必须如实记录和保存，严禁编造和篡改。

6.2  排水降噪沥青路面的施工

6.2.1  排水降噪沥青路面施工前应做好下列准备：

6.2.1.1  排水降噪沥青混合料集料储存场地应硬化。不同规格的集料应做好隔离措施，不得相互混杂，并搭棚做好防水、扬尘控制措施。采用专用的料仓贮存填料。

6.2.1.2  沥青在储运、使用及存放过程中应采取良好的保温、防水措施。应采用搅拌功率不小于10kw的自动搅拌装置，对沥青或改性沥青进行定时搅拌。高黏度添加剂及纤维稳定剂等储存时，应做好防水、防潮措施。

6.2.1.3  施工前，应对沥青混合料拌和楼、运料车、摊铺机、压路机、沥青洒布车等各种施工机械和设备进行检验、调试，对机械设备的配套情况、技术性能、传感器计量精度等进行检查、标定。

6.2.1.4  铺筑排水降噪沥青路面前，应检查下承层的质量，对不符合密实性、渗水性能、离析性能等设计质量要求的下承层应进行处理。对下承层既有病害进行调查统计，根据病害的严重程度采取相应的修补措施。处理合格后，方可进行后续工序的施工。

6.2.1.5  对既有病害的处治应计划周密，做好材料准备，保证各工序之间的衔接。对需通过机械挖除既有路面面层裂缝、坑槽、车辙、沉陷等病害的部位，宜当日开挖当日修补。路面病害处治时，应保证原有排水配套设施完好。

6.2.1.6  对路面进行铣刨处治时，应准确控制铣刨深度，相邻铣刨作业面的高差不宜大于5mm。铣刨结束后，应将表面和裂缝内的灰尘、松散颗粒清理干净，确保铣刨裸露面洁净和干燥。

6.2.1.7  病害处治工艺应符合现行行业标准《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142）、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）和《公路路面基层施工细则》（JTG F20）的规定。

6.2.2  防水黏结层及黏层施工应符合下列规定：

6.2.2.1  防水黏结层施工前，应重点对下承层的裂缝、接缝、离析处等薄弱部位进行排查、处治，洒布前应保持下承层表面干燥、洁净。

6.2.2.2  应采用智能沥青洒布车，以预设的洒布量匀速喷洒施工，不得过洒和漏洒。

6.2.2.3  防水黏结层施工结束后，严禁行人和各种车辆通行，应尽早进行上覆层混合料的摊铺、碾压工作。

6.2.2.4  对于双层排水降噪沥青路面的上、下排水功能层之间设置黏层的情况，应在下层排水功能层表面全幅洒布黏层材料。

6.2.2.5  将改性乳化沥青用作黏层材料时，宜采用智能洒布车喷洒，应待黏层材料完全破乳后，进行上层排水功能层的施工。

6.2.3  混合料拌和应符合下列规定：

6.2.3.1  排水降噪沥青混合料拌和设备宜采用具备动态监控系统的间歇式沥青混合料拌和机。

6.2.3.2  排水降噪沥青混合料出料温度宜按表6.2.3.2的要求控制。混合料出料温度应控制在170℃至185℃之间，出料温度低于170℃但高于165℃或高于185℃但低于195℃的沥青混合料进行适当处理后可继续使用，出料温度低于165℃或高于195℃的沥青混合料必须废弃处理。

表 6.2.3.2 排水降噪沥青混合料生产温度控制(℃)

| 类型 | 成品高黏度改性 沥青加热温度 | 改性沥青 加热温度 | 基质沥青 加热温度 | 矿料温度 | 混合料出料温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水降噪沥青混合料（湿法） | 170～180 | — | — | 185～210 | 170～185 |
| 排水降噪沥青混合料（干法） | — | 160～170 | 140～150 |  |  |

6.2.3.3  排水降噪沥青混合料拌和时间应根据具体情况经试拌确定，以混合料拌和均匀、所有矿料颗粒全部裹覆沥青结合料为度，无花白料、无结团成块或严重的粗细集料分离现象。间歇式拌和机每盘的生产周期不宜少于60s，其中干拌时间不应少于10s。

6.2.3.4  排水降噪沥青混合料宜随拌随用，不宜长时间储存。

6.2.3.5  采用直投式复合改性高黏度沥青时，高黏度添加剂宜在粗集料投入的同时加入。干拌时间宜适当延长。高黏度添加剂宜采用自动装置投放，也可采用带有监控装置的人工投放。

6.2.3.6  排水降噪沥青混合料添加纤维稳定剂时，纤维必须在混合料拌和过程中充分分散均匀。当采用人工投放时，应将纤维充分分散后采用小包包装。

6.2.4  混合料运输应符合下列规定：

6.2.4.1  排水降噪沥青混合料运料车应采取保温、防雨及防污染措施。

6.2.4.2  排水降噪沥青混合料到场温度应由专人逐车检测，温度损失不得大于10℃，且到场温度最小值不得低于160℃。

6.2.4.3  运料车车厢壁面和底板应涂薄层隔离剂。装料前，运料车不得有余液积聚在车厢底板。隔离剂不宜采用柴油等对沥青溶解性较强的油类。

6.2.4.4  运料车辆不得污染已开放交通的排水降噪沥青路面。运料车严禁在防水黏结层或黏层上紧急制动或掉头。一旦出现粘轮时，可适当在运料车轮胎上喷洒隔离剂。

6.2.4.5  运料车的运料能力，应大于沥青摊铺机的摊铺能力，在摊铺机前等待的运料车不得少于3辆。

6.2.5  混合料摊铺应符合下列规定：

6.2.5.1  排水降噪沥青混合料采用一台摊铺机全幅摊铺或多台联合摊铺。宜采用非伸缩式摊铺机，通过铺筑试验段明确摊铺机夯锤和振动设置参数。摊铺机横向螺旋前端宜加装防离析挡板。

6.2.5.2  排水降噪沥青混合料摊铺温度不宜低于160℃。

6.2.5.3  摊铺前应根据松铺厚度、纵横坡度调整好摊铺机。摊铺机开始摊铺前，应将熨平板预热至110℃以上，摊铺过程中应开动熨平板的夯锤。

6.2.5.4  采用联合摊铺方式时，两台摊铺机前后行走间距宜为5m～10m，搭接宽度宜为50mm～100mm。开始摊铺后，必须随时检查两台摊铺机对接横坡。接缝位置应避开车道轮迹带。

6.2.5.5  摊铺机必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺。速度宜控制在2m/min～3m/min，弯道等特殊路段宜降低为1m/min～2m/min。

6.2.5.6  摊铺前应清除摊铺机供料装置的余存冷料，摊铺时及时检查已摊铺路面有无明显离析、波浪。

6.2.5.7  在路面狭窄部分、平曲线半径过小的匝道或加宽部分，可采用小型摊铺机摊铺。中央开口带等小规模工程，可采用人工摊铺。

6.2.6  混合料压实应符合下列规定：

6.2.6.1  排水降噪沥青路面压实应按初压、复压、终压三个阶段进行。压路机宜从外侧向中心碾压，由低处向高处碾压，轮迹始终与路基中线平行，相邻碾压带重叠50mm～100mm。

6.2.6.2  初压与复压宜采用11t～13t钢轮压路机，终压宜采用20t以上的胶轮压路机。

6.2.6.3  初压应在混合料摊铺后紧跟进行，压实温度宜控制在150℃～165℃，不得产生推移、开裂，初压宜为静压1～2遍，碾压速度控制在2km/h～3km/h。初压后应观察平整度、路拱，发现问题及时作适当调整。

6.2.6.4  复压宜采用与初压相同的双钢轮压路机，紧接初压进行，静压2～4遍，相邻碾压带重叠1/4轮宽～1/3轮宽，不得过度碾压。碾压速度控制在3km/h～5km/h范围内。

6.2.6.5  终压宜在表面温度为80～100℃时进行。终压宜采用带隔离剂喷淋装置的胶轮压路机，匀速静压1～2遍，碾压速度控制在4km/h～6km/h范围内。

6.2.6.6  当采用双层沥青混合料摊铺机一次摊铺双层混合料时，进行初压、复压和终压作业的压路机吨位宜适当提高，碾压速度可适当放缓。终压时，采用胶轮压路机静压1～2遍后，再采用钢轮压路机静压1遍。

6.2.6.7  钢轮碾压造成双层排水降噪沥青混合料粗集料表面沥青膜脱落时，视脱落程度，应采用改性乳化沥青洒布1～2遍进行补强，洒布量应为0.10～0.15kg/m2（以纯沥青计）。

6.2.6.8  压路机行驶速度宜保持均匀一致。压路机不得在未碾压成型的混合料和刚碾压成型的路面上转向，也不得停留在高于80℃且已压实成型的路面上。压路机在操作或静止时，应采取有效措施防止油料、润滑脂或其他杂质落于路面。

6.2.7  接缝施工应符合下列规定：

6.2.7.1  接缝宜采用平接缝，摊铺前宜采用接缝专用加热器对接缝面进行加热，使新铺路面与已铺路面密切结合。采用“冷+热”平接缝时，摊铺前应对周边黏结物或铣刨的四壁人工涂刷改性乳化沥青（残留物大于60%）2～3遍。摊铺后应充分压实，使连接平顺。

6.2.7.2  横向纵向接缝应避开车道的轮迹带位置，与下承层纵向接缝错开20cm以上。新建道路纵向接缝应采用热接缝。旧路应用排水降噪沥青路面时，宜采用热接缝，条件不允许时，可采用“冷+热”方式。采用“冷+热”接缝时，摊铺前应对接缝面进行处理，涂刷改性乳化沥青或其他黏结材料（残留物大于60%）2～3遍。排水降噪沥青面层施工后，纵向接缝表面可喷洒改性乳化沥青或其他黏结材料进行补强。

6.2.7.3  在横向施工缝开始施工时，必须控制好平整度，不宜人工补料调整平整度，同时应及时碾压，防止料温损失无法压实。

6.2.8  施工期间和施工结束后，交通控制应符合下列规定：

6.2.8.1  排水降噪沥青路面施工结束后，应封闭交通24h以上，方允许开放。

6.2.8.2  紧急情况下车辆通行时，应待摊铺层表面温度低于50℃方允许通行，并严禁车辆紧急制动或急转。

6.2.8.3  施工车辆通行时，应保证轮胎洁净；人员通行时，应防止泥土污染。

6.2.9  透水标线施工应符合下列规定：

6.2.9.1  透水标线材料在容器中状态应无结块、结皮现象，易于搅拌。

6.2.9.2  透水标线材料宜根据施工要求及当地气候条件进行适当的调整。

6.2.9.3  透水标线材料固化后应无斑点、起泡、粘胎等现象，涂膜颜色、外观应与样板规定一致。

6.2.9.4  透水标线干燥时间不应大于35min。

6.2.9.5  其他涉及的标线施工内容应符合现行行业标准《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82）的有关规定。

6.3  施工质量控制

6.3.1  排水降噪沥青路面施工应遵守下列规定：

6.3.1.1  排水降噪沥青路面施工应采用动态质量管理，强化事前和过程控制。

6.3.1.2  宜引入信息化手段进行关键施工指标及过程的自动采集和记录。

6.3.1.3  所有质量检验和管理的原始记录、试验检测及计算数据、汇总表格，必须如实记录和保存，严禁编造、随意修改质量管理的原始记录和数据。

6.3.2  施工前应遵守下列质量控制规定：

6.3.2.1  对拟定使用的各种原材料应提前检查来源和质量。对于沥青、沥青添加剂、集料等重要材料，供货单位应提交试验检测报告。对于沥青和沥青添加剂，还需提供批次合格证。宜检查集料生产单位的生产条件、加工机械、覆盖层的清理情况。

6.3.2.2  对于拟定使用的各种原材料，必须在施工前按“每运料车”和以“批”为单位，按表6.3.2-2所列项目和频度进行质量检测，不符合本规程技术要求的原材料不得进场。

表 6.3.2-2 原材料进场质量检查项目和频度

| 材料 | 每运料车，进场检验项目/频度 | 每批次，检查项目/频度 |
| --- | --- | --- |
| 粗集料 | 1.目测洁净程度 2.目测软弱颗粒是否超标 3.目测针片状 4.粒径规格，超粒径含量 | 每批不大于3000t 按照表4.3.1所列项目全套检测 |
| 细集料 | 1.目测洁净程度 2.含泥量（<0.075mm含量） | 每批不大于2000t 按照表4.3.2-1和表4.3.2-2所列项目全套检测 |
| 填料 | 1.细度 2.加热安定性（水泥） 3.亲水系数 4.有效钙镁含量（消石灰） 5.密度 | 每批不大于1000t 按照表4.4.1所列项目全套检测 |
| 道路石油沥青 | 1.针入度 2.软化点 3.延度（10℃） 4.残留延度（10℃） 5.高黏度添加剂配伍性（毛细管动力黏度） | 每批不大于1000t 按照现行《公路沥青路面技术规范》（JTG F40）中的规定全套检验 |
| 改性沥青 | 1.针入度 2.软化点 3.延度（5℃） 4.残留延度（5℃） 5.高黏度添加剂配伍性（毛细管动力黏度） 6.布氏黏度（135℃） 7. 溶解度 | 每批不大于1000t 按照现行《公路沥青路面技术规范》（JTG F40）中的规定全套检验 |
| 高黏度改性沥青 | 1.针入度 2.软化点 3.延度（5℃） 4.残留延度（5℃） 5.布氏黏度（170℃） 6.动力黏度（60℃） 7.溶解度 | 每批不大于1000t 按照表4.2.1所列项目全套检测 |
| 改性乳化沥青 | 1.蒸发残留物含量 2.蒸发残留物针入度 3.蒸发残留物软化点 4.蒸发残留物的延度 | 每临时加工罐或运料车不大于1000t 按照表4.6.1所列项目全套检测 |
| 高黏度添加剂 | 每批不大于20t，按照表4.2.4所列项目全套检测 |  |
| 纤维稳定剂 | 每批不大于20t，按照表4.5.1-1和表4.5.1-2所列项目全套检测 |  |
| 标线涂料 | 每批不大于20t，按照现行《路面标线涂料》(JT/T 280) 执行检测 |  |

6.3.2.3  进场的各种材料的来源、品种、规格型号、质量应与拟定的材料及样品一致。

6.3.2.4  施工前，应对沥青拌和楼、运料车、摊铺机、压路机等施工机械、设备及其配套情况进行调试、检查，对各种传感器计量精度进行标定，并经施工监理认可。

6.3.2.5  施工前，各种原材料的检测结果，以及目标配合比和生产配合比设计结果，应提前向业主及监理提出正式报告，经书面认可后，方可使用。正常施工路段开工前，除以上要求外，施工单位还需提前向业主及监理提出试铺段报告，经书面认可后，方可使用。

6.3.3  施工过程中应遵守下列质量控制规定：

6.3.3.1  排水降噪沥青混合料生产过程中，必须按表6.3.3-1规定的检查项目与频度，对各种原材料进行检验，其质量应符合本规程规定的技术要求。

表 6.3.3-1 施工过程中各种材料质量检查项目和频度

| 材料 | 检查项目 | 检查频度 | 平行试验次数或一次试验的试样数 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗集料 | 外观（石料品种、含泥量等） 针片状颗粒含量 颗粒组成（筛分） 压碎值 磨光值（上层用） 洛杉矶磨耗值（上层用） 含水率 光照剥离试验（玄武岩） 软石含量 表观相对密度 毛体积相对密度 | 随 时 随 时 随 时 必要时 必要时 必要时 必要时 必要时 每天1次 每天1次 每天1次 | － 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 | 目测 T 0312 T 0302 T 0316 T 0321 T 0317 T 0307 附录A T 0320 T 0304 T 0304 |
| 细集料 | 颗粒组成（筛分） 砂当量 含水率 含泥量 亚甲蓝值 | 随时 必要时 必要时 必要时 每天1次 | 2 2 2 2 2 | T 0327 T 0334 T 0332或T 0343 T 0333 T 0349 |
| 填料 | 外观 <0.075mm含量 含水率 加热安定性 粒度范围 | 随 时 必要时 必要时 每天1次 每天1次 | - 2 2 2 2 | 目测 T 0351 T 0103 T 0355 T 0351 |
| 道路石油沥青 | 针入度 软化点 延度 高黏度添加剂配伍性（毛细管动力 黏度） | 每2天1次 每2天1次 每2天1次 必要时 | 3 2 3 3 | T 0604 T 0606 T 0605 T 0620 |
| 改性沥青 | 针入度 软化点 离析试验（成品改性沥青） 延度（5℃） 弹性恢复 高黏度添加剂配伍性（毛细管动力黏度） 显微镜观察（现场改性沥青） | 每天1次 每天1次 每天1次 必要时 必要时 必要时 必要时 | 3 2 2 3 3 3 1 | T 0604 T 0606 T 0661 T 0605 T 0662 T 0620 GB/T 16594 |
| 高黏度改性沥青 | 针入度 软化点 延度/残留延度（5℃） 动力黏度（60℃） 布氏黏度（170℃） | 每天1次 每天1次 每天1次 每天1次 每天1次 | 2 2 2 2 2 | T 0604 T 0606 T 0605 T 0620 T 0625 |
| 高黏度添加剂 | 单粒颗粒质量 熔融指数 | 每天1次 每天1次 | 2 2 | JT/T 860.2 GB/T 3682 |
| 纤维稳定剂 | 耐 热 性 断裂强度 断裂伸长率 长度 | 每2天1次 每2天1次 每2天1次 每2天1次 | 3 3 3 3 | GB/T 7690.3 GB/T 3916或GB/T 7690.3 GB/T 3916或GB/T 7690.3 GB/T 14336或JT/T 776.1 |

注：“随时”是指需要经常检查的项目，其检查频度可根据材料来源及质量波动情况确定；“必要时”是指施工中任何一方对其质量发生怀疑，提出需要检查时，或是根据需要商定的检查频度。

6.3.3.2  排水降噪沥青路面防水黏结层施工后，应按表6.3.3-2规定的项目与频度进行防水黏结层的质量检查。

表 6.3.3-2防水黏结层施工后检查项目与频度

| 检验项目 | 检查频率 | 质量要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 随时 | 材料洒布均匀，无漏涂，无堆积，达到充分渗透；排水降噪沥青路面摊铺前表面应清洁，无杂物、灰尘、污染等 | 目测 |
| 洒布量 | 每台班检测1次 | 设计洒布量 | T 0982 |
| 现场渗水系数 | 每300m1次 | ≤0mL/min | T 0971 |

6.3.3.3  排水降噪沥青混合料生产过程中，应按表6.3.3-3规定的项目与频度进行排水路面混合料的质量检查。

表 6.3.3-3 排水降噪沥青混合料检查项目、频度和质量要求

| 检验项目 | 检查频度 | 质量要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 随时 | 均匀、无花白料、无析漏 | 目测 |
| 成品温度 | 每车 1 次 | 符合本规程规定 | T 0981 |
| 高黏度添加剂计量 | 每天开工前2次检验 | 设计值±1％ | — |
|  | 每天或每台班总量检验 | 设计值±0.5％ | — |
| 级配 | 逐盘检查，每台拌合机每日2次 | 公称最大粒径,0.075 mm：±2％ 关键筛孔：±3％ 其他筛孔：±4％ | T0725 抽提筛分与标准级配比较的差 |
| 沥青用量 | 每台拌合机每日2次 | 设计值±0.2％ | T 0725 |
| 析 漏 | 每台拌合机每日1次 | ≤0.8％ | T 0732 |
| 马歇尔试验 | 每台拌合机每日2次 | ≥5.0 kN | T 0709 |
| 空隙率 | 每台拌合机每日2次 | 设计值±2％ | T 0708 |
| 浸水残留稳定度 | 每台拌合机每2日1次 | ≥85％ | T 0729 |
| 动稳定度 | 每台拌合机每2日1次 | ≥5 000 次/mm | T 0719 |
| 标准飞散损失 | 每台拌合机每2日1次 | ≤15％ | T 0733 |
| 理论最大密度 | 每台拌合机每2日1次 | ±0.01 g/cm3 | T 0711 计算法与实测法比较的差 |
| 热料仓筛分结果 | 每台拌合机每2日1次 | 实际测定 | — |
| 总量检验 | 每台拌合机每1日1次 | 油石比±0.1％ | 按 JTG F40-2004附录G总量检验 |

注：1. 拌和楼要及时打印每盘料及其总量的数据，辅助进行沥青用量和级配组成检验。

2. 超温的沥青混合料必须废弃，并予以书面记录。

3. 排水降噪沥青混合料密度、空隙率测试宜优先选择真空密封法。

6.3.3.4  排水降噪沥青路面铺筑过程中，检查的内容、频度、质量要求应符合表6.3.3-4 的规定。

表 6.3.3-4 排水降噪沥青路面施工检查项目、频率和质量要求

| 检验项目 |  | 检查频度 | 质量要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 随时 | 表面平整密实，不允许有明显轮迹、裂缝、推移、油汀、油包等缺陷，且无明显坑槽 | 目测 |
| 接缝 |  | 随时 | 紧密平整、顺直无跳车 | 目测 |
|  |  | 逐条检测评定 | 3mm | T 0931 |
| 施工温度 | 摊铺温度 | 逐车检测评定 | 符合本规程要求 | T 0981 |
|  | 碾压温度 | 随时 | 符合本规程要求 | T 0981 |
| 厚度 | 上面层 | 每2000m21点评定 | 设计值的–10％ | T 0912 |
| 压实度 |  | 每 2000m2检查1组逐个试件评定并计算平均值 | 试验室标准密度的 98％ | T 0924 T 0922 |
| 平整度 | 标准差 | 连续评定，按每100m计算 | ≤1.2mm | T 0932 |
|  | IRI | 连续评定，按每100m计算 | ≤1.5m/km | T 0933 |
| 宽度 | 有侧石 | 检测每个断面 | ±20 mm | T 0911 |
|  | 无侧石 | 检测每个断面 | 不小于设计宽度 |  |
| 纵断面高程 |  | 检测每个断面 | ±10 mm | T 0911 |
| 横坡度 |  | 检测每个断面 | ±0.3％ | T 0911 |
| 渗水系数 |  | 每公里不少于5点，每点3处平均值 | ≥5 000 mL/min，合格率不小于90％ | T 0971 |
| 现场空隙率 |  | 每 2000m2检查1组逐个试件评定并计算平均值 | 设计值±3％，合格率不小于90％ | T 0708 |
| 摆值（BPN） |  | 每 200 m 测 1 处 | ≥52 | T 0964 |
| 噪声测试 |  | 随时 | 符合本规程要求 | GBl496—79 |

6.3.3.5  常规热熔标线与透水标线施工过程应满足表 6.3.3-5 的检查要求。

表 6.3.3-5 标线施工过程检查项目、频度与质量要求

| 检查项目 |  |  |  | 规定值或允许偏差 |  | 试验方法/频度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标线线段长度（mm） | 6000 |  |  | ±30 |  | 尺量：每1km测3处，每处测3个线段 |
|  | 4000 |  |  | ±20 |  |  |
|  | 3000 |  |  | ±15 |  |  |
|  | 2000 |  |  | ±10 |  |  |
|  | 1000 |  |  | ±10 |  |  |
| 标线宽度（mm） |  |  |  | +5.0 |  | 尺量：每1km测3处，每处测3个线段 |
| 标线厚度（干膜，mm） | 溶剂型 |  |  | 不小于设计值 |  | 标线厚度测量仪或卡尺：每1km测3处，每处测6点 |
|  | 热熔型 |  |  | +0.5，-0.10 |  |  |
|  | 水性 |  |  | 不小于设计值 |  |  |
|  | 双组分 |  |  | 不小于设计值 |  |  |
|  | 预成型标线带 |  |  | 不小于设计值 |  |  |
|  | 突起型 | 突起高度 |  | 不小于设计值 |  |  |
|  |  | 突起厚度 |  | 不小于设计值 |  |  |
| 标线横向偏移（mm） |  |  |  | ≤30 |  | 尺量：每1km测3处，每处测3个线段 |
| 标线纵向间距（mm） | 9000 |  |  | +45 |  | 尺量：每1km测3处，每处测3个线段 |
|  | 6000 |  |  | +30 |  |  |
|  | 4000 |  |  | +20 |  |  |
|  | 3000 |  |  | +15 |  |  |
| 逆反射亮度系数RL（mcd·m-2·lx-1） | 非雨夜反光标线 |  | Ⅰ级 | 白色 | ≥150 | 标线逆反射测试仪：每1km测3处，每处测9点 |
|  |  |  | Ⅰ级 | 黄色 | ≥100 |  |
|  |  |  | Ⅱ级 | 白色 | ≥250 |  |
|  |  |  | Ⅱ级 | 黄色 | ≥125 |  |
|  |  |  | Ⅲ级 | 白色 | ≥350 |  |
|  |  |  | Ⅲ级 | 黄色 | ≥150 |  |
|  |  |  | Ⅳ级 | 白色 | ≥450 |  |
|  |  |  | Ⅳ级 | 黄色 | ≥175 |  |
|  | 雨夜反光标线 |  | 干燥 | 白色 | ≥350 | 干湿表面逆反射标线测试仪：每1km测 3处，每处测9点 |
|  |  |  |  | 黄色 | ≥200 |  |
|  |  |  | 潮湿 | 白色 | ≥175 |  |
|  |  |  |  | 黄色 | ≥100 |  |
|  |  |  | 连续 降雨 | 白色 | ≥75 |  |
|  |  |  |  | 黄色 | ≥75 |  |
| 渗水系数 |  |  |  | ≥3600mL/min |  | T 0730 |

7  交工质量评定

7.1  一般规定

7.1.1  排水降噪沥青面层及标线在交工阶段的各项质量指标和检查频度应符合现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）的有关规定。

7.1.2  交工阶段的排水降噪沥青路面及标线各项质量指标和检查频率，应在符合《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1）相关规定的基础上，符合表7.2.1 的规定。渗水系数合格率要求应不小于90%，空隙率合格率要求应不小于85%。

7.1.3  质量保证的期限应按国家规定或招标文件要求确定。

7.2  排水降噪沥青路面的交工验收

7.2.1  排水降噪沥青面层在交工阶段的各项质量指标和检查频度应符合表7.2.1的规定。

表7.2.1 排水降噪沥青面层交工检查项目

| 检查项目 |  | 检查频度 | 规定值或允许偏差 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压实度 |  | 每 200m 1 处 | 代表值 | 试验室标准密度的 98% | JTG F80/1-2017 附录B 检查 |
|  |  |  | 极值 | 比代表值放宽1%（每 km）或 2%（全部） |  |
| 空隙率 |  | 每 200m 1 处 | 设计值±3%，合格率不小于85% |  | T 0708 的体积法 |
| 平整度 | 标准差σ | 全线连续按每 100m 计算 | ≤1.2mm |  | T 0932 |
|  | 国际平整度指数IRI | 全线连续按每 100m 计算 | ≤1.5m/km |  | T 0933 |
| 渗水系数 |  | 每 200m 1 处，每处 3点取平均值 | ≥5000 mL/min，合格率不小于90% |  | T0971 |
| 抗滑 | 摆式摩擦系数 （BPN） | 每 200m 1 处 | ≥52 |  | T 0964 |
|  | 横向力系数（SFC） | 全线连续 | ≥54 |  | T 0965 |
| 厚度 | 代表值 | 每 200m 1 处 | 上面层：设计值的-10% |  | T 0912 |
|  | 极值 |  | 上面层：设计值的-20% |  |  |
| 中线偏位 |  | 每 1km20个断面 | ±20 mm |  | T 0911 |
| 纵断面高程 |  | 每 1km20个断面 | ±15 mm |  | T 0911 |
| 横坡度 |  | 每 1km20个断面 | ±0.3% |  | T 0911 |

7.2.2  标线交工阶段的各项质量指标和检查频度应符合表6.3.3-5 的规定。

本规程用词说明

1  为便于执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的，正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的，正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”;

3）表示允许稍有选择，在条件允许时首先应这样做的，正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”;

4）表示允许选择，在一定条件下可以这样做的采用“可”。

2  规程中指定应按其它有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……的有关规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本规程必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本规程；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

- 《公路路线设计规范》JTG D20

- 《公路沥青路面设计规范》JTG D50

- 《公路交通标志和标线设置规范》JTG D82

- 《公路路面基层施工技术细则》JTG F20

- 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40

- 《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1

- 《排水沥青路面设计与施工技术规范》JTG/T 3350 - 03

- 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362

- 《公路沥青路面养护技术规范》JTG 5142

- 《公路养护工程设计规范》JTG 5410

- 《公路水泥混凝土路面养护技术规范》JTJ 073.1

- 《沥青路面用纤维》JT/T 533

- 《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135

条文说明

1 总则

1.0.1 排水降噪沥青路面具有优良的服务功能，如抗滑性能好、雨天安全性能高、噪声低、行车舒适等，在国外有“顶级功能型路面”的称号。在许多国家广泛使用甚至强制使用，我国许多地区也具有使用需求。这种路面技术对设计、施工和质量检验等环节的要求较高，日本、美国及西欧部分国家为了指导排水降噪沥青路面修建，分别颁布了专门的排水降噪沥青路面技术规范。

国外排水降噪沥青路面的技术和应用经验比较成熟，日本、荷兰等国家的高速公路网排水降噪沥青路面应用率在80%以上。我国研究和应用排水降噪沥青路面主要在2000年以后，以交通运输部西部交通建设科技项目“山区公路沥青面层排水技术的研究”为代表，对排水降噪沥青路面功能、结构、材料、设计、施工、重载适应性等进行了全面、深入的研究。随后排水降噪沥青路面在江苏盐通高速公路、西安机场高速公路等十几个工程项目中应用，有的项目还开展了10年的长期性能观测。尽管如此，由于排水降噪沥青路面存在对设计要求精细、对材料要求特殊、施工工艺复杂、需要专门的养护设备等特点，在我国大规模推广仍面临着挑战。

本规程在编制过程中吸收了国内外研究成果，借鉴了国内排水降噪沥青路面的修建经验，旨在规范排水降噪沥青路面的设计和施工，以保证排水降噪沥青路面的质量。

1.0.2 排水降噪沥青路面的耐久性对设计方案和施工工艺非常敏感，设计和施工的质量决定着工程的成败。国内外大量工程实践表明，在良好的设计指导和施工控制条件下，排水降噪沥青路面的寿命可以达到10年以上；当设计、施工控制不当时，路面则可能出现早期病害，从而带来经济损失和交通安全问题。因此，修建排水降噪沥青路面要做到精心设计、认真施工、严格管理。

2 术语与符号

2.1.1 排水降噪沥青路面在欧洲通常称为多孔沥青路面（Porous Asphalt Pavement），即空隙率在18%以上，厚度一般为4～5cm的路面表层。由于其多空隙结构特征，降雨情况下雨水渗入路面内部并横向排出，从而消除严重影响行车安全的路表水膜，并具有降低交通噪声等特征。这种路面在雨天具有突出的排水和抗滑性能，因此又被称为排水沥青路面。在欧洲使用这种路面的首要目的往往是降低道路交通噪声，也常被称为低噪声路面（Noise Reducing Pavement）。在我国，更加注重这种路面的排水功能，即通过快速、有效消除路面雨水径流来提高雨天行车安全。

开级配沥青磨耗层（OGFC）是采用间断级配的混合料铺筑的高抗滑阻力的表层，空隙率一般为12%～15%，厚度一般为19～25mm，不仅抗滑性能好，同时具有降噪，减少水漂、水溅、水雾、眩光等作用。由美国在20世纪60年代研发，1973年以后开始推广，美国联邦公路管理局（FHWA）于1990年制定了“开级配沥青磨耗层（OGFC）混合料设计方法”。OGFC与排水降噪沥青路面采用的都是开级配沥青混合料，但OGFC的空隙率一般为12%～15%，厚度一般为19～25mm，最大公称粒径为9.5mm，结构设计时不考虑强度贡献，仅作为磨耗层。OGFC主要通过良好的抗滑性能提高路面行驶安全性，而并不具备充分的排水性能。因此OGFC和排水降噪沥青路面的概念和功能特点并不完全相同。20世纪末，美国的佐治亚州等地区对传统OGFC技术进行了改进，主要是借鉴吸收了欧洲排水降噪沥青路面（PEM）的技术特点和长处，开发了新一代的OGFC，并在本州的高速公路强制使用，使得这两种技术更加接近和融合。

在我国有时还称排水降噪沥青路面为“透水路面”，但近年来随着“海绵城市”等建设的推进，“透水路面”这一术语已与“排水路面”逐渐区别开来。现在“透水路面”往往是指雨水可以从面层渗透到基层和路基，或者在构造上具有暂时储存雨水的功能型路面，雨水通过路基渗入地下或通过埋设的排水设施排出路外，也即“全透式”路面。透水路面有沥青类路面、水泥类路面、复合类路面、铺块类路面等形式。日本从1973年起主要在大城市的人行道上使用透水路面，并逐渐扩展到用于停车场和行车道；我国河北省也有多孔混凝土作为基层的透水路面的研究和应用。在本规程中，排水降噪沥青路面通常是指表面层排水的沥青路面类型，不包括基层透水甚至路基也透水的全透水路面结构类型。

2.1.2 我国高速公路沥青面层通常由上面层、中面层、下面层三层构成。与密级配沥青路面结构不同的是，排水降噪沥青路面的上面层是由多空隙沥青混合料组成的排水功能层，而上面层和中面层之间要设置防水黏结层，达到让路表水进入排水沥青面层后横向排出，阻止路表水进入下承层的目的。

2.1.4 荷兰在20世纪90年代开始研究双层排水降噪沥青路面，双层排水降噪沥青路面最初的研发目的是针对空隙堵塞问题，上层采用细粒径排水降噪沥青混合料，具有过滤大颗粒杂质的作用，进入孔隙内的细粒尘土，由于下层空隙体积较大，能够被水自然冲出。双层排水降噪沥青路面具有更好的降噪效果，与密级配路面相比，一般能降低轮胎路面噪声4～6dB。但要注意细粒径排水降噪沥青层更容易发生飞散等病害，需要加强耐久性设计。荷兰Heijmans建筑工程公司在1990年修筑了第一条双层排水降噪路面试验段。在荷兰等欧洲国家，双层排水降噪沥青路面目前主要应用于对降噪有特殊要求的路段。

2.1.5 排水降噪沥青混合料生产工艺主要有两种：一种是传统的预混式改性，即将成品高黏度改性沥青直接注入到集料中拌和生产排水降噪沥青混合料，也称为“湿法”工艺；另一种是直投式改性，是指先将高黏度添加剂与集料干拌，后注入沥青湿拌生产排水降噪沥青混合料，也称为“干法”工艺。

2.1.6 日本的《排水性铺装技术指针（案）》（1996）中要求高黏度改性沥青的60℃动力黏度不小于20000Pa·s。我国近年来排水降噪沥青路面工程要求的60℃动力黏度一般为不小于50000Pa·s，同时也根据工程情况和耐久性的要求做出相应的调整或提高。

3 结构与排水设计

3.1.1 根据我国部分工程应用效果调研，排水降噪沥青路面除了适用于年平均降雨量大于800mm的地区，在西安、北京、河北等湿润区也有较好的应用效果，而且其中部分地区也有降低交通噪声的需求。因此，在本规程中将排水降噪沥青路面的适用范围定为年平均降雨量大于600mm的地区。高速公路和城市快速干道使用排水降噪沥青路面，由于快速行驶车辆对空隙的自清洁功能，可以减少和抑制排水降噪沥青路面的空隙堵塞，使得排水等服务功能长时间维持；而对于其他等级公路等使用场合，要综合考虑污染物堵塞空隙等影响因素后慎重选用。本规程中规定的技术要求主要针对高速公路排水降噪沥青路面，其他等级公路和城市快速路可参考使用。在欧洲尤其是荷兰等地，使用排水降噪沥青路面的首要目的是降低道路交通噪声，而在我国东部地区，尤其是城市主干路、城市快速路等路段也有降噪需求，因此，本规程也适用于实现降低噪声、雨水收集等铺筑排水降噪沥青路面的区域。

3.1.5 排水降噪沥青路面与密级配沥青路面最大的不同在于其功能性，而在路面结构设计方面基本是相同的。日本的《排水性铺装技术指针（案）》（1996）规定，排水降噪沥青路面的结构设计按照《沥青铺装纲要》所示的TA法进行。排水功能层的当量厚度系数取为1.0，即与通常的沥青路面结构具有同等的荷载扩散性及抗疲劳性。排水降噪沥青混合料的15℃回弹模量为700～1800MPa， 20℃回弹模量为600～1600MPa，加载频率10Hz条件下的20℃动态模量为6000～9000MPa。由于目前测试数据较少，建议按照规定试验方法通过实测确定。

3.2.1 排水降噪沥青路面结构层次与常规密级配沥青路面基本相同，不同之处在于表层为多空隙沥青混合料排水功能层，在排水功能层与下承层之间设置了防水黏结层，下承层指排水功能层以下的密级配沥青面层结构。另外，下承层具备较高的抗车辙能力，一般要求排水功能层接触的下承层沥青混合料动稳定度大于3000次/mm，并具有较强的防水效果。

3.2.2 基层是主要的承重层，半刚性基层在我国高等级公路中得到了普遍的应用，但其缺点是横向开裂及其反射裂缝，国内对于该问题采取了许多技术对策。《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）提出了减少横向开裂的部分技术措施，包括采用骨架密实型级配、控制原材料质量、减少水泥剂量、设置应力吸收层或采用级配碎石倒装结构等。此外，国内工程单位为了提高半刚性基层的抗裂性和整体性，还尝试了采用一次铺筑成型或二层连续施工半刚性基层的成型工艺。上述工程实践表明这些措施效果良好，因此也完全适用于排水降噪沥青路面结构。国外认为半刚性基层的开裂、唧浆等内部缺陷病害和使用末期的疲劳松散等问题不利于路面的长期性能和维修改建。国外对使用柔性基层有着丰富的经验。我国曾经对这两种基层沥青路面结构进行了较多研究、比较和工程实践，而排水降噪沥青路面对这两类基层都可以适用，也可以达到预期的设计年限。

3.2.4 欧洲的排水降噪沥青路面表面层（即排水功能层）厚度多为40～50mm；日本的规定类似，但工程实践中50mm厚度占绝大多数。美国开级配沥青磨耗层（OGFC厚度一般为19～25mm，但20世纪90年代后期进行了改进，主要是学习了欧洲的技术路线，进行了增厚，厚度为30～40mm。我国高速公路沥青上面层的厚度通常为40mm，因此工程实践中的排水功能层厚度也多为40mm，结构形式以PA 13为主。 PA16的厚度推荐为40～50mm，PA20为50～60mm。同时，排水降噪沥青路面表面层厚度要根据排水能力和容水能力确定，即考虑空隙率、降雨历时、降雨强度、路面横坡和纵坡以及排水径流长度等因素。

双层排水降噪沥青路面主要参考了荷兰、比利时、丹麦和法国的研究和工程经验。国外双层排水降噪沥青路面多采用双层摊铺机铺筑，也可以采用逐层施工，但层间黏结技术措施要适当增强。

3.3.1 设置防水黏结层的作用有以下两个方面：第一，增强排水功能层与下承层之间的黏结强度，因为排水降噪沥青混合料与下承层表面的接触面积比减小，比密级配沥青混合料间接触面积减少15%～25%；第二，防止路表水渗透至中、下面层和基层而发生水损坏。美国早期OGFC曾发生过较多的下承层混合料水损坏的问题。此外，我国目前路面结构多为半刚性基层沥青路面，目前许多减少基层横向开裂的技术措施取得了良好的效果，再加上防水黏结层较好的延伸性，可以进一步防止和控制裂缝处的渗水问题。从应用防水黏结层的目的和实现的功能来看，其技术要求明显高于我国现行规范中有关黏层的技术规定。

3.3.2 日本的《排水性铺装技术指针（案）》（1996）中防水黏结层规定采用橡胶改性乳化沥青，即SBR改性乳化沥青，洒布量一般以0.4～0.6kg/m2为标准。根据我国经验，新建公路防水黏结层一般采用SBS或SBR改性乳化沥青；对于重载交通和旧路改造工程的防水黏结层，采用橡胶改性沥青或SBS改性沥青，其技术性能更好，工程实践中表现出很好的防水黏结效果。

4 材料要求

4.3.2.1 排水降噪沥青路面细集料采用机制砂或天然砂。细集料要与沥青具有良好的黏结能力，酸性石料破碎的机制砂及与沥青黏结性能较差的天然砂禁止使用。石屑中易含有粉尘、淤泥、黏土等有害物，扁片含量比例大，强度低施工性能差，因此，禁止使用石屑作为排水降噪沥青路面的细集料。排水降噪沥青路面空隙率较大，其细集料要求需要严格。对于细集料的母材或者破碎前的粗集料，要检测压碎值指标，合格后方可采用。

4.5.1 排水降噪沥青路面使用纤维稳定剂主要起到吸附沥青增加沥青膜厚度的作用，同时实现加筋、增黏、增韧的效果，改善路面抗飞散性能，提高耐久性。沥青混合料常用的聚合物纤维包括聚酯纤维和聚丙烯腈纤维。聚合物纤维具有较高的断裂伸长率，利用大比表面积黏附沥青，经搅拌形成数量巨大的纤维单丝乱向分布，起到加筋的作用，但要注意高温稳定性。玄武岩纤维以玄武岩为原料，在高温下熔融提炼抽丝而成。与木质素纤维、聚合物纤维相比，玄武岩纤维具有较高的弹性模量和抗拉强度，较好的化学稳定性和热稳定性，但对沥青的吸附作用一般。

4.6.3 为提高双层排水沥青路面上层、下层间的黏结强度，在不影响双层排水沥青路面排水性能的前提下，在排水沥青路面上层和下层间使用黏层材料。双层排水沥青路面上下两层均为骨架空隙型沥青混合料，两层混合料连接时接触面小。为了增加黏结，若采用常规黏结材料需提高洒布量，但洒布量过大会造成空隙堵塞，因此建议采用黏度较高的特种乳化沥青，在保证降低黏结材料对空隙影响的前提下提高层间黏结强度。

5 混合料配合比设计

5.1.1 排水降噪沥青混合料是一种骨架空隙结构的沥青混合料如果要提高其排水功能可能会降低其力学性能；反之，要提高其力学性能，势必会降低其空隙率影响排水功能，因此在进行排水降噪沥青混合料的配合比设计时，要同时考虑路面表面层的排水功能及力学性能平衡。由于各个地区的降雨情况不同，对排水降噪沥青路面排水功能需要也不同，同样路线坡度尤其是横坡大小也会影响排水功能，再者抗飞散性能与空隙率大小有直接关系，故而在确定其设计空隙率时应综合降雨情况、路线坡度以及抗飞散性能等因素。

与普通沥青混合料配合比设计相比，排水降噪沥青混合料的主要特征为空隙率大，粗集料含量高，以间断级配方式形成石石嵌挤的“骨架空隙”结构，采用以往通过马歇尔稳定度试验进行配合比设计的方法难以确定沥青用量。为此，排水降噪沥青混合料配合比设计是以满足空隙率的要求为标准，同时保证混合料的抗飞散性能、高温稳定性和耐久性。有条件时建议调研已有工程的配合比设计和使用情况，并借鉴成功经验进行配合比设计。

5.2.1 （1）排水降噪沥青混合料的设计一般采用马歇尔试件进行，考虑混合料的空隙和石-石嵌挤结构的实现，采用双面各击实50次。美国和澳大利亚等国也采用旋转压实仪，设计转数为50次。欧洲当前仍以马歇尔试件为主，但也有逐步采用旋转压实仪的趋势。我国目前排水降噪沥青路面的相关研究和应用主要以马歇尔试验为基础，因此本规程也主要规定针对马歇尔试件的指标测试。

（2）《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40 2004）中的OGFC混合料技术要求中规定了析漏值为0.3%，排水降噪沥青路面在严格意义上与OGFC并非同一概念，根据日本经验以及西安机场高速公路、遂资高速公路、盐靖高速公路等工程实践，将该指标技术要求定为不大于0.8%。

（3）飞散及飞散引发的坑槽是排水降噪沥青路面最容易出现的结构性破坏形式。欧洲研究表明，排水降噪沥青路面发生飞散破坏的比重占所有病害类型的75%左右。这种病害的出现会严重影响路面的使用寿命、行车舒适度和安全性，且根据国外经验，一旦局部发生病害，后续的石料飞散会加快，呈现“多米诺效应”。

目前世界各国大多将混合料的飞散损失作为排水降噪沥青路面最重要的性能指标，并通常以飞散损失率保证必要的结合料用量，该用量作为沥青结合料用量的下限。日本及欧美国家一般规定飞散损失率不大于20%（25℃）。我国《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40 2004）中也规定OGFC飞散损失指标要求为小于20%。从保证耐久性角度出发，结合我国现有排水降噪沥青路面工程实践，排水降噪沥青混合料飞散损失率基本都能够达到15%以下，即提高排水降噪沥青路面飞散损失指标是可以实现的。因此，在本规程中规定排水降噪沥青混合料的飞散损失率不大于15%，同时规定浸水肯塔堡飞散试验的混合料损失率不大于20%。

目前世界上大多数国家采用肯塔堡（Cantabro）试验评价排水降噪沥青混合料的抗飞散能力。该试验是混合料内聚作用、抗冲击能力和粗集料嵌锁程度的间接评价方法。近年来，荷兰和丹麦等国提出以旋转表面磨耗试验（Rotating Surface Abrasion）代替肯塔堡试验的建议。该试验采用一个带胶轮的负载钢轮在排水降噪沥青混合料试件板块上来回行走，直接模拟车轮振动、摩擦、扭转作用对排水降噪沥青路面飞散、掉粒的影响。我国科研院所也进行了类似试验方法的研究和开发，包括采用湿轮磨耗的方法及平板磨光测试仪进行飞散损失的测量。由于这些方法尚处于研发阶段，本规程中仍采用肯塔堡试验作为排水降噪沥青混合料飞散损失的评价方法。

（4）抗高温变形能力作为排水降噪沥青混合料的设计指标，在欧美等国家并不常见。在我国和日本则普遍应用动稳定度为指标检测路面的高温稳定性。这是由于相比欧洲，我国和日本的气候和交通荷载条件更为苛刻，因此，需将高温稳定性作为排水降噪沥青混合料重要的设计指标之一。

《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40 2004）规定：一般交通量路段OGFC混合料的动稳定度要求为大于1500次/mm，重载交通量使用的OGFC混合料的动稳定度要求为大于3000次/mm；改性沥青SMA动稳定度的要求为大于3000次/mm。日本高速公路对日交通量大于15000辆的重载交通路段沥青面层混合料的动稳定度要求为3000～5000次/mm。

由于排水降噪沥青混合料用于路面表层，直接承受车辆荷载作用，排水降噪沥青路面需具备足够的高温稳定性。排水降噪沥青路面特有的骨架结构保证其良好的抗车辙性能。我国现有排水降噪沥青混合料的动稳定度基本可以达到5000次/mm以上。结合日本规范和我国高速公路排水降噪沥青路面应用工程实践，为满足我国南方地区高温、重载的使用需求，将排水降噪沥青混合料动稳定度的技术要求提升为不小于5000次/mm。对于一般交通路段，排水降噪沥青混合料动稳定度技术要求可以适当降低。

（5）《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40 2004）规定OGFC混合料渗水系数大于3600mL/min。根据国内外工程经验，路面空隙率为20%左右时，排水降噪沥青路面渗水系数可以达到6000mL/min以上，且落入路面的泥土、杂质等容易随雨水通过路面空隙排出。如路面初始渗水系数较低，更容易造成空隙堵塞，并影响长期的排水功能。因此，基于我国现有工程检测和室内外试验结果，在本规程中将渗水试验技术要求规定为不小于5000mL/min。

目前国内外常用的路面渗水仪依靠人工读数和计时，对于排水降噪沥青路面这种渗水系数大、水位下降很快的情况，盛水量筒中的水在3s左右即可全部渗完，使得普通人工判读非常困难，容易造成测量误差。因此，建议采用自动电子渗水仪进行排水降噪沥青路面渗水系数的测试。自动电子渗水仪基于液位传感器自动识别水位、自动计时根据设计算法自动计算路面渗水系数，测量数据相对准确、客观。

5.2.2 在选择排水降噪沥青混合料最大粒径时，若希望提高噪声降低效果，则最大粒径取较小值，这是因为在空隙率相同的情况下，集料最大粒径较小，可以降低由轮胎振动引起的噪声。公称最大粒径越小，集料的比表面积越大，沥青用量一般也较大。

5.3.1 根据我国工程经验，排水降噪沥青混合料目标空隙率一般为20%左右（以真空密封法测定）。在冬寒区或大陡坡的情况下，排水降噪沥青混合料的目标空隙率取为20%以下。另外，为取得更好的排水、降噪等效果，也有将目标空隙率取为20%以上的工程实例。

国内外实践经验表明，对于PA13排水降噪沥青混合料，主要通过调整和控制2.36mm筛孔的通过率获得预期的目标空隙率。通常以2.36mm筛孔通过率的级配中值，以及级配中值±3%作为三种初选级配。对于PA05，主要调整和控制1.18mm筛孔的通过率；对于PA16和PA20，则主要调整和控制4.75mm筛孔的通过率。

5.3.4 如不能达到目标空隙率，需变化2.36mm筛孔的通过率（对于PA05需变化1.18mm筛孔的通过率；对于PA16和PA20，需变化4.75mm筛孔的通过率），并有必要对粗集料等材料选择重新进行评价。

根据日本规范和经验，排水降噪沥青混合料析漏试验，一般情况下以沥青含量为4.0%～6.0%，按0.5%的级差取5个量别的沥青用量进行试验，求出各自的析漏量。如果在4.0%～6.0%的范围内在析漏量曲线上的拐点不易判定，则在4.0%以下及6.0%以上任以0.5%的级差追加试验点，直至拐点能确认为止。

最佳沥青用量原则上为通过析漏试验所得的最大沥青用量。但当以该沥青用量制作试件能观察到沥青渗出现象时，则在由析漏试验求取的最大沥青用量与飞散试验求取的最小沥青用量之间择以适宜的用量作为最佳沥青含量。混合料飞散试验原则上不用于最佳沥青用量的确定，主要是用于获得为保持混合料集料的稳定而需要的最小沥青用量。

5.5.3 施工指标的测试包括厚度、压实度、空隙率和渗水系数等。排水降噪沥青路面空隙率的均匀性采用同一断面的渗水性能或者同一断面取芯的性能指标进行判定。

6 施工及质量控制

6.2.5.1 在摊铺机横向螺旋前端加装挡板，可以防止排水降噪沥青混合料由于摊铺不均匀导致粗集料铺设在该结构层的底部，减少混合料与黏层间的黏结面积，降低层间黏结强度，影响路面使用寿命。

6.2.6.2 胶轮碾压可以比较好地防止排水降噪沥青表面纹理过于粗糙的问题，在一定程度上有助于提高路面抗飞散性能和降低轮胎振动引起的噪声。

6.2.6.8 排水降噪沥青路面碾压过程中，由于碾压遍数超出预定遍数或软石颗粒裸露于路表，钢轮碾压后造成粗集料表面沥青膜脱落，应及时补洒乳化沥青。

6.2.7.1 采用黏结材料处理接缝面可能导致接缝面的空隙堵塞，影响排水功能，可以采用减少黏层材料涂抹量、使用特种乳化沥青类的材料、用钢刷处理等方法减缓对排水功能的影响。

6.2.7.2 旧路面单车道施工采用“冷+热”接缝时，对接缝面进行处理主要是为了保证接缝处空隙的畅通，防止产生横向阻水。

6.3.3.4 （1）国内外研究表明，排水降噪沥青混合料由于粗集料多、空隙率大，混合料在运输、摊铺和压实过程中极易波动和离析，温度均匀性会显著影响排水降噪沥青路面的质量和排水效率的波动，因此施工中需要严格按照规定频度和方法监测温度情况。实践表明，内部温度测量使用热电偶温度计方便而准确，表面温度测量使用红外测温仪或红外热像仪，所有测温设备需要经过标定后方可使用。温度测试结果需要规范地记录和存储，作为第一手原始资料保存。

（2）排水降噪沥青混合料的粗集料含量非常高，在85%左右，使用马歇尔击实仪成型试件的密度作为标准密度常常会产生一定问题，如集料在冲击下碎裂会造成标准密度波动较大，尤其是压实度常出现超百的问题，说明室内的击实方式和击实功与现场的压实工艺情况有一定差别，考虑使用旋转压实成型试件测试的标准密度对改进上述问题有一定帮助作用。

（3）为了测试施工后路面的压实度，需要测试钻取芯样的密度，而排水降噪沥青混合料由于空隙率大，芯样中的残留水分多，彻底除去水分是比较困难的。用电风扇吹干往往需要24h以上，但又不能将芯样放置于100℃以上烘箱中烘干。这种情况下可以采用真空负压烘箱，一般在60℃左右干燥半个小时，能够彻底清除试件中的水分。

（4）现有渗水试验测试设备和部分测试条件参数主要适用于密级配路面而排水降噪沥青路面的渗水系数很大，500mL的水会在3～4s内渗入路面，利用现有设备不能得到准确和有效的测试结果，因此应按现行行业标准《排水沥青路面设计与施工技术规范》（JTG/T 3350-03—2020）附录D 排水沥青路面渗水系数测定方法相关规定进行测试。

（5）摆式仪是一种小型测试设备，可以很方便地检查前一天铺筑路面的摩擦系数，但摆式仪的测试条件只是对应于车辆行驶速度在20～30km/h的情况，与高速公路行驶车辆的实际情况有很大区别。排水降噪沥青路面抗滑性能的优势在于高速行车状态，或者是紧急制动等滑动摩擦状态，因此根据已有研究，提出了基于动态旋转式摩擦系数测定仪（DF仪）的动态摩擦系数指标和要求，湿润区不小于0.4，潮湿区不小于0.45。